| ALUSUN T # COPPERSUN T |  |
| --- | --- |
| Гидроизоляционная полиемрно-битумная мембрана с верхним слоем из алюминия или меди |  |
| ОПИСАНИЕ |  |
| Alusun T – полимерно-битумная мембрана со стеклотканевым укреплением с верхним слоем из алюминиевой фольги (окрашенная или натурального цвета ). Coppersun Т – полимерно-битумная мембрана со стеклотканевым укреплением с верхним слоем из медной фольги. Обе мембраны имеют свободную от фольги кромку, позволяющую наплавлять мембрану по швам. Нанесение фольги производится по запатентованной технологии, контролирующей расширение металла и предотвращающей деламинацию фольги. При изготовлениии мембраны фольга получает тиснение. После чего идет нанесение битума. Нижний слой мембраны покрыт полиэтиленовой пленкой Фламина, которая расплавляется при соприкосновении с пламенем. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |
| Мембраны Alusun Т и Coppersun Т наносятся с помощью газовой горелки. Мембраны используются для гидроизоляции кровли. Верхний слой может не подвергаться дополнительной обработке, так как мембраны имеют высокую степень защиты от огня и других воздействий, в том числе от ультрафиолетового излучения, что повышает срок службы кровли. |  |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ |  |
| Мембраны Alusun Т и Coppersun Т наносятся на сухие кровли со скатом не менее 5 град . При наличии ската более 20 град., мембраны должны закрепляться механически. Весь рулон не наносится целиком. Максимальная длина полотна для кровли без термической изоляции должна быть не больше 6 м, а для крыш с термической изоляцией, рулон необходимо разрезать на куски не более 4 м. Мембраны укладываются с боковым перехлестом на величину кромки свободной от фольги (7,5 -8 см) и концевыми нахлестами в 15 сантиметров, при этом фольга предварительно удаляется на величину нахлеста. Рулон укладывается на основу с помощью газовой горелки с небольшим пламенем. В случае нанесения мембран Alusum T или Coppersan T на утеплитель, перед укладкой мембран с фольгой предварительно укладывается паровыводящая мембрана Rollbase с механическим креплением. При транспортировке на фольге могут появиться темные оксидированные пятна, что не влияет на срок службы и прочность мембраны; напротив, это естественный процесс окисления, которому подвергается фольга на воздухе. Алюминиевая фольга разъедается гидратом кальция, находящимся в материалах на цементной основе. Не наносите мембраны на ячеистый цемент, так как он часто содержит агрессивные для алюминия добавки . Избегайте контакта между обеими типами фольги и другими металлами, чтобы избежать гальванической коррозии. Храните рулоны в вертикальном положении, вдали от солнечных лучей, не ставьте паллету на паллету. |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | ALUSUN T | COPPERSUN T |
| --- | --- | --- |
| Укрепление | Стеклоткань | Стеклоткань |
| Толщина фольги | 0,08мм | 0,05мм |
| Ширина фольги | 920 мм | 925 мм |
| Ширина кромки | 80 мм | 75 мм |
| Вес,кг Тип 3 Тип 4 | 3,0 + 10% /м2 4,0 + 10% /м2 | 4,0 + 10% /м2 |
| Прочность на разрыв L/T | 600/600 N/5 см | 600/600 N/5 см |
| Удлинение до разрыва L/T | 3/3% | 3/3% |
| Гибкость на холоде (стержень  50 мм ) | 0 С | -10 С |
| Теплостойкость | 80 С | 90С |
| Изменения размера при нагревании |  0.1% |  0.1% |
| Срок службы, лет, не менее | 20 | 20 |
| Цвет | Красный, зеленый, алюминиевый | Медный |

### Упаковка

| Вес, кг/м2 | Размер рулона, м | Кол-во рулонов на паллете |
| --- | --- | --- |
| 3 | 1х10 | 25 |
| 4 | 1х10 | 23 |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66