
**Гидропломба BETONRAPID (БЕТОНРАПИД) 5 кг, INDEX**



Ремсостав - гидропломба **Index "Betonrapid" (Бетонрапид) -**это готовый к применению состав, предназначенный для ликвидации активных течей. Продукт безусадочный, обладает хорошей адгезией к поверхности и быстро схватывается (30 - 60 сек).

**Аналоги:** [**"Litoblock Aqua"**](http://stroimag.com/p24252801-gidroplomba-litoblock-aqua.html)**,**[**"Kerabuild Eco Ultracem"**](http://stroimag.com/p10378353-gidroplomba-kerabuild-eco.html)

**Подготовка поверхности и применение:**

Поверхность необходимо очистить от незакреплённых частиц, масел, пыли и промыть чистой водой под давлением. Края протечек нужно расширить до 2 см. Перед нанесением "**Betonrapid"**поверхность смочить водой.

Раствор в виде вылепленных руками пластичных шариков  прижимается к поверхности с максимальным усилием до тех пор, пока вода не перестанет поступать. Через час после остановки воды на поверхность наносится гидроизоляция [**OSMOSEAL**](http://stroimag.com/p8660168-pronikayuschaya-gidroizolyatsiya-osmoseal.html).



На вертикальных поверхностях протечки ликвидируются сверху вниз.

Однородные поверхности, подверженные капиллярному поступлению влаги, следует обрабатывать смесью "**Betonrapid" + "Osmoseal"** в пропорциях, определяемых требуемым временем схватывания.

Если из трещины поступает вода под большим давлением, то в отверстие вставляется дренажная труба из ПВХ. После того, как вода пойдёт через дренаж, углубление вокруг трубки следует заполнить раствором "Betonrapid"**.**Затем поверхность вокруг дренажа покрывается раствором "Osmoseal"**.** После этого дренажная трубка удаляется, а отверстие закупоривается шариком из "Betonrapid".

**Расход:** 1,5 - 2 кг/дм³

**Подготовка раствора:**

Налить в ёмкость воду, засыпать в неё "Betonrapid**"**и перемешать до пластичной массы. Разминать руками до консистенции густой мастики. Время схватывания зависит от температуры воды, поэтому зимой следует подогревать воду, а летом охлаждать. В среднем время схватывания составляет 30 - 60 сек.

**Рекомендации:**

● Приготавливайте ровно столько раствора, сколько необходимо для работы

● Пользуйтесь резиновыми перчатками

● Промывайте инструменты сразу после работы

● Храните продукт в сухом месте