| ELASTOBIT S |  |
| --- | --- |
| Эластичная жидкая мастика на основе модифицированного битума для гидроизоляции бетона |  |

ПРОБЛЕМА

Террасы и фундаменты из бетона, построенные на местных материалах, подвержены движениям, вызывающим растрескивание конструкций. Поэтому необходимо использовать эластичные битумные гидроизоляционные материалы для предупреждения инфильтрации воды.

ОПИСАНИЕ

ELASTOBIT S - готовый к использованию материал, состоящий из битума, растворителей, эластомерных смол и добавок. При высыхании он образует плотное, эластичное, гидроизоляционное покрытие. Он может наноситься при низкой температуре. Особенно подходит для поверхностей, подвергающихся непрерывному движению.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ELASTOBIT S - это битумный материал, обладающий хорошими гидроизоляционными свойствами. Специальные добавки делают его пригодным для использования в качестве жидкой мембраны при срочном ремонте поверхности. Этот материал может применяться при холодной погоде и при наличии незначительной влаги на бетонной поверхности. ELASTOBIT S предназначен для гидроизоляции, а также ремонта бетонных фундаментов и террас.

НАНЕСЕНИЕ

Поврежденные поверхности должны быть тщательно очищены, а жирные и крошащиеся частицы удалены. Для достижения более высокой механической прочности в качестве армирования этой оболочки рекомендуется использовать полиэстеровое волокно. ELASTOBIT S может наноситься валиком, щеткой или с помощью безвоздушного распыления. При распылении ELASTOBIT S может быть разбавлен растворителем (уайт-спиритом, керосином ). Материал наносится с интервалом не менее 12 часов между слоями. Гидроизоляционное покрытие ELASTOBIT S должно быть защищено от воздействия ультрафиолетовых излучений при помощи специальных декоративных красок типа: Индеколор, Солярис, Индеколор SV.

РАСХОД

Расход: 500 - 600 г/м2 на слой

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

.      ELASTOBIT S огнеопасный материал. Не применять в близи от открытого огня, в закрытых и плохо вентилируемых помещениях. Рекомендуется проветривать рабочее место   при работе в закрытых и плохо вентилируемых помещениях. Высохнув пленка становится нерастворимой в воде. Рекомендуется подождать 3-4 дня перед нанесением защитной краски.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- горючий материал;

- держать удаленным от огня и искр;

- избегать контакта с глазами и кожей;

- при недостаточной вентиляции следует надевать изолирующий противогаз.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- не повреждается при холоде;

- быстро сохнет, по сравнению с битумными эмульсиями;

- возможность применения при отрицательных температурах;

- хорошее сцепление ко всем поверхностям, даже влажным.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Цвет | Черный |
| --- | --- |
| Удельный вес ( объемная масса) | 1,0 + 1% г/см3 |
| Сухой остаток по весу | 64% |
| Удлинение до разрыва | 1000% |
| Твердение | 1 - 2 дня |
| Интервал времени перед нанесением 2 слоя | 12 часов |
| Температура применения | не ниже -20ОС |
| Расход | 1 кг/м2 образует сухую пленку в 550 микрон |
| Срок хранения в упаковке | 1 год |
| Упаковка | банка, 20кг, 5 кг |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66