| FUGOPOX АВ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Двухкомпонентная эпоксидная химостойкая затирка для межплиточных швов |  |  |
| Цвет | белый, серый, светло-голубой, голубой, бежевый |  |
| Состав | эпоксидный состав, отборный кремниевый наполнитель, и специальные добавки |  |
| Исходное состояние | компонент А-паста, компонент В-вязкая жидкость |  |
| Класс по EH 13888 | RG |  |
| Упаковка | ведро 5 кг ,10 кг |  |

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Превосходная химическая стойкость

- Высокая адгезия и механическая прочность

- Увеличивает     фактическую водонепроницаемость

- Устойчиво противостоит влаге, маслам, растворителям и кислотам

- Стабильно     поддерживает первоначальный  цвет

- Не боится мороза при хранении

- Широкий диапазон применения

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для заполнения межплиточных швов, подверженных длительному соприкосновению с химикатами и водой, и как шпаклёвка для широкого спектра поверхностей.

FUGOPOX AB применяется в бассейнах, помещениях, в которых производится обработка пищевых продуктов. Основными областями применения являются лабораторные столы, полы производственных и жилых помещений, кислотостойкие полы и стены молочных и мясных производств и т.д..

FUGOPOX AB можно использовать для наклейки кислотостойкой плитки и асбестоцемента.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Подготовка основания

Основание следует тщательно очистить от пыли, жировых и масляных пятен. Оно должно быть сухим, чтобы обеспечить хорошее сцепление.

Приготовление смеси

Части А и В смешивают в пропорции  93:7 в механическом миксере до образования однородной смеси.

ПРИМЕНЕНИЕ

FUGOPOX АВ наносят шпателем из твёрдой резины или гибким металлическим шпателем. Время работы с составом  зависит от температуры окружающего воздуха. При температуре 200 С оно равно 40 минутам. Ходить по поверхности можно через 15 часов. При более низких температурах воздуха возможность использования поверхности может  начаться через 3 суток. Рабочая температура применения состава находится в интервале от +120С до +300С. После нанесения FUGOPOX АВ поверхность очищается влажной губкой. При задержке с очисткой поверхности, начавший схватываться состав можно удалить 10% раствором спирта.

Если состав уже успел отвердеть, очистка поверхности становится весьма затруднительным делом.

РАСХОД

| Размер плитки, см | 7.5*7.5 | 12*24 | 10*20 | 15*22 | 30*30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход, кг/м2/мм | 0.4 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.12 |

ИНСТРУКЦИИ:

- Не рекомендуется для заполнения компенсационных швов

- Очищайте поверхность до истечения срока схватывания состава

- Не подвергайте FUGOPOX АВ воздействию растворителей ранее чем через 1-2 недели после нанесения (в зависимости от температуры воздуха)

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Защищайте руки и глаза перчатками и очками

- При попадании на кожу немедленно и тщательно промойте её водой

- При попадании в глаза немедленно и тщательно промойте их водой и обратитесь к врачу

- Храните в недоступном для детей месте

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Внешний вид | А: густая паста | В: жидкость |
| --- | --- | --- |
| Плотность | 1,64 кг/л | 0,97кг/л |
| Пожароопасность | нет |  |
| Температура применения | от +120С до +300С |  |
| Время схватывания | 30 минут |  |
| Время работы с составом | 60 минут |  |
| Начало хождения по поверхности | через 15 часов |  |
| Температура использования поверхности | от-300С до +1000С |  |
| Срок хранения в оригинальной упаковке | 12 месяцев |  |
| Упаковка | 10 кг (9,3+0,7) 5 кг (4,65+0,35) |  |

Химическая стойкость FUGOPOX AB

| Название | Концентрация, % | Постоянный контакт | Временный контакт |
| --- | --- | --- | --- |
| Аммиака раствор | 25 | + | + |
| Натрий едкий | 50 | + | + |
| Сильнохлорированный раствор: |  |  |  |
| Активно-хлористый | 6,4 г/л | (+) | + |
| Активно-хлористый | 162 г/л | - | - |
| Натрий |  | + | + |
| Хлорид кальция |  | + | + |
| Хлорид железа |  | + | + |
| Хлорид натрия |  | + | + |
| Натрий хром |  | + | + |
| Сульфат алюминия |  | + | + |
| Сахар |  | + | + |
| Перманганат калия | 5 | (+) | + |
| Перманганат калия | 10 | - | (+) |
| Гидроксид калия | 50 | + | + |
| Вода насыщенная кислородом | 1 | + | + |
| Вода насыщенная кислородом | 10 | + | + |
| Вода насыщенная кислородом | 25 | (+) | + |
| Бисульфат натрия | 10 | + | + |
| Уксусная кислота | 2,5 | + | + |
| Уксусная кислота | 5 | (+) | + |
| Уксусная кислота | 10 | - | - |
| Гидрохлорированная кислота | 37 | + | + |
| Хромовая кислота | 20 | - | - |
| Лимонная кислота | 10 | - | - |
| Муравьиная кислота | 2,5 | + | + |
| Муравьиная кислота | 10 | - | - |
| Молочная кислота | 2,5 | + | + |
| Молочная кислота | 5 | (+) | + |
| Молочная кислота | 10 | - | (+) |
| Азотная кислота | 25 | + | + |
| Фосфорная кислота | 50 | + | + |
| Фосфорная кислота | 75 | - | (+) |
| Серная кислота | 1,5 | + | + |
| Серная кислота | 50 | + | + |
| Винная кислота | 10 | + | + |
| Бензин |  | + | + |
| Нефть |  | + | + |
| Дизельное топливо |  | + | + |
| Оливковое масло |  | + | + |
| Этанол |  | (+) | + |
| Ацетон |  | - | - |
| Гликоль |  | + | + |
| Глицерин |  | + | + |
| Хлорэтилен |  | - | (+) |
| Трихлорметан |  | - | - |
| Трихлорэтилен |  | - | - |
| Метилен |  | - | - |
| Хлорид |  | - | - |
| Толуол |  | - | (+) |
| Бензол |  | - | (+) |

Примечание:   +  отличное сопротивление;

(+)  хорошее сопротивление;

-    плохое сопротивление.

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66