| SOLARIS |  |
| --- | --- |
| Защитное полимерно-битумное покрытие (краска) устойчивое к воздействию солнечного излучения, постоянному присутствию воды, коррозии и агрессивным атмосферным факторам |  |

| Цвет | серебристый |
| --- | --- |
| Исходное состояние | жидкость |
| Упаковка | ведро 20, 10 или 5л |
| Срок хранения в оригинальной упаковке | 1 год |

НАЗНАЧЕНИЕ

Защитная краска с высокой отражающей способностью, предназначена для использования на битумированных и металлических поверхностях ( мостах, трубопроводах, резервуарах, контейнерах ), в т.ч. и в зимний период, когда требуется быстрое высыхание.

ОПИСАНИЕ

SOLARIS - специальное защитное покрытие ( краска ), содержащее отборную высококачественную алюминиевую пудру, смолы, полимеризованный окисленный битум, пластификаторы, обеспечивающие водонепроницаемость, наполнители, которые обеспечивают отражательные свойства и специальные растворители.

SOLARIS имеет блестящий серебристый цвет и жидкую консистенцию. После высыхания образует водонепроницаемую защитную пленку, которая отражает солнечные лучи и тем самым не только защищает обработанную поверхность, но и способствует дополнительной термоизоляции в период солнечной активности.

SOLARIS не размягчается под воздействием высоких температур и, сохраняя исключительную пластичность, сопровождает сдвиги и изменение размеров основания ( напр., полимерно-битумных мембран ). При низких температурах защитная краска SOLARIS остается очень пластичной и выдерживает значительные вибрации металлических конструкций ( мостов, трубопроводов и т.д. ) без образования микротрещин. Защитная гидроизоляционная пленка, образуемая краской SOLARIS, увеличивает термоизоляцию, обеспечивает стойкость к коррозии и атмосферным загрязнениям ( выхлопным газам автомобилей, кислотным дождям ).

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

SOLARIS используется как финишное покрытие для:

битумированных поверхностей холодного и горячего нанесения;

битумных и полимерно-битумных рулонных покрытий ( мембран ) как старых, так и недавно уложенных;

металлических конструкций, мостов, трубопроводов, контейнеров, резервуаров.

Подготовка поверхности

Для обеспечения качества работ обрабатываемые поверхности должны быть сухими и чистыми.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением SOLARIS должен быть тщательно размешан до полного исчезновения осадка. Неполное размешивание пигмента приводит к менее качественному покрытию. SOLARIS готов к употреблению и наносится распылителем, валиком, кистью или щеткой. Одного слоя достаточно для покрытия, обеспечивающего защиту поверхности. Второй слой может быть нанесен через 24 часа для усиления защитных свойств и увеличения срока жизни покрытия.

Не рекомендуется наносить покрытие на свежие битумированные поверхности и полимерно-битумные мембраны. Период ожидания связан с процессом выделения углеводородных соединений, характерным для свеженанесенных битумных материалов. При этом на поверхности образуется красноватое водорастворимое порошкообразное вещество, которое удаляется естественным путем ( смывается дождем ) или с помощью щетки. Примерный период ожидания перед нанесениям SOLARIS после нанесения битумной гидроизоляции ( если в техническом описании на гидроизоляцию не оговорены другие     сроки ): битумная гидроизоляция горючего применения, рулонные материалы - 2 месяца; битумная гидроизоляция холодного применения - 3 месяца.

Срок жизни защитного и отражающего покрытия зависит от состояния и свойств обрабатываемой поверхности и от степени воздействия негативных факторов ( солнечная активность, уклон поверхности, агрессивность среды ).

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- тщательно перемешайте материал перед нанесением;

- не пользуйтесь высокоскоростными механическими миксерами во избежание образования алюминиевых хлопьев;

- не производите окраску в сырую погоду, при приближении дождя и когда существует вероятность конденсации.

технические характеристики:

| Плотность при +20оС | 1+ 0,05кг/л |
| --- | --- |
| Вязкость по Форду 4 при +20оС | 10 +1,0 сек |
| Расход покрытия в один слой | 150-200 г |
| Время высыхания (UR 65% - T = +20оС ) | На отлип 30 мин., в глубину - 8 часов. |
| Нанесение последующего слоя | Через 24 часа |
| Сухой остаток | 31%+1% |
| Срок хранения в оригинальной упаковке | 12 месяцев |

Сравнительные (относительно SOLARIS) данные по поглощению тепла покрытиями разного цвета:

| битум | 94% |
| --- | --- |
| зеленое покрытие | 79% |
| желтое покрытие | 33% |
| красное покрытие | 33% |
| покрытие SOLARIS | 20% |

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая отражающая способность;

- обеспечивает стойкость к коррозии и агрессивным атмосферным загрязнениям                ( выхлопным газам автомобилей, кислотным дождям ).

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66