| SUPERBOND |  |  |
| --- | --- | --- |
| Клей для кладки керамической плитки, натурального камня и керамического гранита, обладающий водоотталкивающими свойствами |  |  |
| Цвет | белый или серый |  |
| Состав | цемент, отборный кварцевый песок, специальные смолы |  |
| Исходное состояние | сухой порошок |  |
| Класс EN 12004 | С2ТЕ |  |
| Упаковка | 25 кг |  |

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обладает отличными связывающими свойствами, повышенной упругостью, позволяющей предотвратить проскальзывание даже тяжелой плитки

- Применим для широкого спектра рабочих поверхностей

- Обладает хорошими водоотталкивающими свойствами

- Морозоустойчив

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Как внутри, так и снаружи помещений

- На горизонтальных и вертикальных поверхностях (полах, стенах, потолках и т.п.)

- На тонких и легких покрытиях

- Для точечного приклеивания изолирующих материалов

| Внутри помещений |  | снаружи помещений |
| --- | --- | --- |
| СТЕНЫ | ПОЛЫ | ТЕРРАСЫ, ФАСАДЫ, БАЛКОНЫ, БАССЕЙНЫ, РЕЗЕРВУАРЫ |
| - штукатурка на цементной основе - штукатурка на гипсовой основе | - стяжка на цементной основе - существующие цементные полы - безводные стяжки | - штукатурка на цементной основе - стяжка на цементной основе |

| РАСХОД ПОВЕРХНОСТЬ | ШПАТЕЛЬ |  | РАСХОД |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  225 см2 |  | зубчатый шпатель 4 мм |  | 2,5 кг/м2 |
|  450 см2 |  | зубчатый шпатель 6 мм |  | 3 кг/м2 |
|  450 см2 |  | зубчатый шпатель 10 мм |  | 4-5 кг/м2 двухстороннее нанесение |

Расход SUPERBOND зависит:

- от размера и толщины плитки

- вида нанесения (одностороннее или двухстороннее)

- размера зуба шпателя

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть твердой, очищенной от грязи и масел

Гипсовые поверхности предварительно должны быть обработаны грунтовкой (PRIMER-FIX).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Содержимое упаковки SUPERBOND (25 кг) смешать с 27% чистой воды (6,75 л) до консистенции пасты без комков. Через 5-10 мин. перемешать еще раз, не добавляя воды. Раствор находится в рабочем состоянии 6-8 часов в зависимости от температуры окружающей среды.

ПРИМЕНЕНИЕ (СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ)

Обычно, с целью уменьшения расхода приготовленного раствора, SUPERBOND наноситься на поверхность зубчатым шпателем. Размер зуба шпателя выбирается в зависимости от типа плитки (см. таблицу "Расход").

Если обратная сторона плитки очень запылена, рекомендуется на короткое время опустить плитку в воду.

Не допускать образования пленки. Если пленка образовалась, раствор перемешать, не добавляя воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Время жизни раствора | 6 часов |
| --- | --- |
| Температура применения (при которой наносится раствор) | +5оС...+40оС |
| Время работы с раствором | 25 мин. |
| Возможность хождения по вымощенной поверхности | Через 24 часа |
| Время подгонки плитки (камня) | 35 мин. |
| Температура использования (эксплуатации поверхности) | -30оС...+90оС |
| Соскальзывание | 0 мм |
| Сопротивление на отрыв через 28 дней | 16 кгс/см2 |
| Срок хранения | 12 месяцев |

РЕКОМЕНДАЦИИ

С целью достижения хорошего эстетического эффекта рекомендуется заполнить межплиточные швы затиркой FUGOCOLOR необходимого цветового оттенка.

При нанесении SUPERBOND на поверхности из железобетона или очень гладкие (глянцевые) поверхности, на стены или полы, подверженные вибрации, полы с подогревом, а также плитку или камни больших размеров рекомендуется добавлять к SUPERBOND латексную добавку ELASTOBOND в пропорции 1:1 с водой. При облицовке бассейнов, для приготовления раствора используется латексная добавка ELASTOBOND вместо воды.

- ВНИМАНИЕ:

- Не применять раствор при температуре ниже +5оС

- Не добавлять воду в раствор после его первоначального смешивания, это может изменить его характеристики

- При приготовлении раствора предохранять глаза от попадания смеси

- Смесь хранить в сухом месте

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66