| EXPAN BENTONITICO |  |
| --- | --- |
| Водорасширяющийся шнур из бентонитовой глины для уплотнения бетонных конструкций и швов |  |

ПРОБЛЕМА

Герметизация конструкционных и «холодных» швов в бетоне является проблемой в случае проникновения в строительный конструкции подземных или случайных вод. Под воздействием усадки твердеющего бетона, в швах появляются мелкие трещины и пустоты, через которые может просачиваться вода. Подобная проблема возникает при установке пластиковых или металлических проходных закладных элементов в бетоне. Использование  EXPAN BENTONITICO гарантирует гидроизоляцию этих мест.

ОПИСАНИЕ

EXPAN BENTONITICO – это продукт на основе бентонита, обработанного с помощью полимеров и различных добавок, который проявляет хорошую механическую сопротивляемость после свободного расширения без разложения, как это случается с аналогичными продуктами.

EXPAN BENTONITICO расширяется при контакте с водой, увеличивая свой объем до 400%, тем самым создавая самозаполняющийся водонепроницаемый барьер. Он обладает повышенной эластичностью, как в сухой, так и в гидрофазе.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

EXPAN BENTONITICO используется для окончательной гидроизоляционной отделки фундаментов, бассейнов, соединений сборных элементов в  трубопроводах, каналах и тоннелях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

EXPAN BENTONITICO готов к использованию и не требует никакой защиты. Шнур фиксируется с помощью дюбелей или клеем POLIBOND PUR через каждые 25 см. Стыки выполняются с нахлестом           (cбоку ) не менее 10 см. При разбухании EXPAN BENTONITICO создает давление, поэтому прокладывать шнур нужно на расстоянии не менее 7-8 см от края бетона.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Предохранять установленный шнур от возможных осадков ( дождь, снег ). В холодное время года удалить лед в районе укладки.

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт не требует особых мер безопасности, поскольку нетоксичен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Размер | 28*16 мм |
| --- | --- |
| Удельный вес | 1,65 г/см3 |
| Цвет | серо-зеленый |
| Расширение при контакте с водой | 400% (по объёму) |
| Давление расширения | 5,8 Н/мм2 |
| Передача токсичных веществ по воде | Нет |
| Сопротивление гидравлическому давлению | около 5 атм |
| Интервал температур при укладке | от –15ОС до 55ОС |
| Интервал температур при применении | от –40ОС до 100ОС |
| Вес (сечение 28*16 мм) | 0,750 кг/м |
| Стабильность в соленой воде | хорошая |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66