PROTEFON PROTEFON-TEX

Пластиковые дренажные листы

ПРОБЛЕМА

Дренаж  и  механическая защита  водонепроницаемых систем.

ОПИСАНИЕ

PROTEFON-дренажная структура, оказывающая сопротивление грузам, механическим ударам и химическим элементам, находящимся в почве.

Особая конусообразная конфигурация PROTEFON создана  для обеспечения защиты, вентиляции, и зависимости от применения.

PROTEFON-TEX-это PROTEFON, соединённый с нетканной полиэстеровой материей.

PROTEFON-TEX был создан для использования там, где дренаж  является самой важной функцией. Полиэстеровый материал обеспечивает дренаж и способствует выходу потока между конусами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

PROTEFON и PROTEFON-TEX - лёгкие, стойкие к гниению и просты в применении и транспортировке.

Преимущества перед традиционными дренажными системами:

- не нужны инертные материалы, которые не всегда доступны из-за цен, дорогостоящего оборудования для их укладки. Некоторые материалы требуют укладки вручную;

-отличный, эффективный дренаж для быстрого вывода воды;

- устраняет гидростатическое давление из-под основания здания;

- уменьшает объём, необходимый для дренажных работ.

ПОВЕРХНОСТИ

PROTEFON главным образом используется для защиты и дренажа:

- оснований (фундаментов)

- плоских крыш

- туннелей

- садов на крышах

- подпорных стен

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

PROTEFON укладывается в длину. Соединения между листами скрепляются надавливанием  на нахлёст (напуск) сверху, чтобы конусы скреплялись вместе.

При использовании в фундаментах, PROTEFON и PROTEFON-TEX скрепляются механически сверху стальными гвоздями или клейкой лентой.

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота конуса |  | 8 мм |  |  |  |
|  | Сопротивление компрессии |  | 19 тонн/ м2 |  |  |  |
|  | Количество капсул |  | 1100 м2 |  |  |  |
|  | Химическое сопротивление |  | сопротивление кислотам почвы и щелочам |  |  |  |
|  | Дренажная способность |  | 16,6 м3 / час*м |  |  |  |
|  | Биологическое сопротивление |  | сопротивление бактериям, плесени и грибкам |  |  |  |
|  | Толщина листов |  | 0,6 мм |  |  |  |
|  | Диапазон рабочих температур |  | -40ОС…..+80ОС |  |  |  |
|  | Размер рулона |  | ширина:1,5 - 2м ; длина20м |  |  |  |
|  | ПРИМЕНЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| Вертикальная поверхность ( фундамент) |  | Вертикальная поверхность ( фундамент) |  | Вертикальная поверхность ( фундамент) |  |  |
| Влагозащита с применением битумных мембран - Система: защита/дренаж - Продукт: PROTEFON-TEX Капсулы и сток лицевой стороной к почве |  | Влагозащита с применением битумных мембран - Система: защита - Продукт: PROTEFON Капсулы лицевой стороной к почве |  | Стены обработаны влагозащитной эмульсией - Система: дренаж - Продукт: PROTEFON Капсулы лицевой стороной к стене |  |  |
| Горизонтальная поверхность (кровля с пешеходным доступом) |  | Горизонтальная поверхность (кровля с пешеходным доступом) |  | Горизонтальная поверхность ( сад на крыше ) |  |  |
| Водозащита с битумными мембранами - Система: защита/дренаж - Продукт: PROTEFON-TEX Капсулы и сток лицевой стороной к настилу |  | Водозащита с битумными мембранами - Система: защита/дренаж - Продукт: PROTEFON Капсулы и сток лицевой стороной к настилу |  | Водозащита с битумными мембранами - Система: защита/дренаж - Продукт: PROTEFON-TEX Капсулы и сток лицевой стороной к почве |  |  |