| COVERBAND |  |
| --- | --- |
| Герметизирующая лента для гидроизоляции и укрепления швов и соединений |  |

ПРОБЛЕМА

Обеспечение  гидроизоляции швов, угловых сопряжений, стыков.

ОПИСАНИЕ

Coverband - абсолютно водонепроницаемая герметизирующая лента для любого типа швов, соединений и элементов конструкций. Состоит из герметизирующей каучуковой  полосы (шириной 7 см), нанесенной на полиэфирный трикотаж. Лента Coverband просто приклеивается любым цементным составом. Высокая эластичность Coverband надежно решает проблемы структурных и термических колебаний конструкций.

НАЗНАЧЕНИЕ

Coverband - позволяет надежно, просто и быстро решить проблемы наиболее уязвимых в гидроизоляционном отношении швов, угловых спряжений, стыков, соединений, а также труднодоступных мест конструкций в процессе ремонтных, гидроизоляционных и облицовочных работ.

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

- сопряжения типа «пол-стена», «стена-стена», «труба-стена»;

- дренажные системы, сливы;

- гидроизоляция соединений и швов в бассейнах, душевых, санузлах, кухнях и т.п..

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть ровной, тщательно очищенной от пыли, грязи, мелких частиц, масел и жиров.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Coverband нетоксичен и не требует каких-либо специальных мер безопасности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | COVERBAND | COVERBAND GERM 1 |
| --- | --- | --- |
| Цвет | зеленый | серый |
| Термостойкость | -300С - + 900С | -300С - + 900С |
| Гидростатическая характеристика | 1,5 bar | 0,6 bar |
| Ширина изоляционного покрытия | 70 мм | 70 мм |
| Химическая стойкость к кислотно-агрессивным средам и морской воде (7 дней) | 2,4 bar | 0,6 bar |
| Упаковка | Рулон 0,12 х 50,0 м | Рулон 0,12 х 50,0 м |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66