| ### IDROBETON |  |
| --- | --- |
| Сухая гидроизолирующая добавка для бетонов и растворов |  |

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

IDROBETON , смешанный с раствором:

- Сильно уменьшает капиллярность бетона, препятствует капиллярному подъему влаги, инфильтрации из течей, сырости кирпичной кладки

- Не повреждает арматуру, так как не содержит хлоридов

- Прост в применении

- Снижает образование кристаллов соли и плесени кладочных растворов

##### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

IDROBETON применяется для улучшения гидроизоляции бетонов и растворов, используемых  при строительстве:

- Фундаментов и стен оснований

- Террас и бетонной кровли

- Стен, подверженных проливным дождям

- Полов и стен в подвалах

Следует отметить, что модифицированные IDROBETON растворы не противостоят капиллярной влажности при наличии гидростатического давления. В этих случаях требуется применение OSMOSEAL.

Модифицированный раствор наносится в два или три слоя до рекомендованной толщины 2,5-3 см.

###### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Раствор для оштукатуривания фасадов и стен подвалов:

Портландцемент    50 кг –   400 кг/м3

Мытый песок          150 кг – 1200 кг/м3

IDROBETON         0,5 кг –  4 кг/м3

Бетонный раствор для заливки в фундаменты,террасы и водостойкие стяжки:

Портландцемент     50 кг –   400 кг/м3

Мытый песок          150 кг – 1200 кг/м3

IDROBETON         0,75 кг – 6 кг/м3

###### РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Не применять для стен, подверженных течам и инфильтрации воды.

- Применять только чистый песок

- Использовать только портландцемент

- Увлажнять оштукатуриваемые поверхности

- Избегать применения в морозную погоду

ВНИМАНИЕ:

- Не допускать попадания в глаза, на кожу. В случае попадания, немедленно промыть водой

- Не выбрасывать остаток в водосток

- Хранить в плотно закрытой упаковке,в защищенном от влаги месте

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Цвет | Белый |
| --- | --- |
| Исходное состояние | Порошок |
| Удельный вес | 1 кг/л |
| Водорастворимость | 20% |
| Горючесть | Не горюч |
| Упаковка | Пакет 1 кг, 25 шт. в коробке |
| Срок хранения | 12 месяцев |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66