| SUPERFLEX PUR |  |
| --- | --- |
| Полиуретановый герметик для деформационных швов в металле и бетоне |  |
| SUPERFLEX PRIMER |  |
| Грунтовка для пористых и осыпающихся поверхностей |  |

ПРОБЛЕМА

При воздействии тепла или давления на бетонную структуру происходит изменение линейных размеров структуры. Для компенсации этих изменений необходимо предусмотреть наличие эластичных конструкционных швов

ОПИСАНИЕ

SUPERFLEX PUR - однокомпонентный герметик на полиуретановой основе. При застывании становится эластичным материалом,  оказывающим сопротивление атмосферным явлениям, изнашиванию (cтарению), коррозии, различным химическим элементам и растворителям.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

SUPERFLEX PUR - используется для долговременной герметизации швов между бетонными поверхностями, сборными элементами, кирпичными и каменными кладками, натуральным или композиционным камнем и гидравлическими слоями элементов, подвергающихся давлению: цистерны для хранения жидкости, цистерны с отбеливающими веществами. SUPERFLEX PUR - обеспечивает хорошее прилипание к стали, меди, стеклу, пластику.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность, обрабатываемая герметиком должна быть зачищена от пыли, крошек, масел, сажи, битума, льда и т.д...

Пористая поверхность, т.к. бетон или строительный раствор, должна быть механически зачищена стальной щеткой или диском, учитывающим состояние поверхности. Старые поверхности в начале покрываются слоем SUPERFLEX PRIMER, чтобы поверхность затвердела и стала гладкой.

НАНЕСЕНИЕ

Полоски клеящей пленки следует поместить на две стороны шва перед нанесением SUPERFLEX PUR. Они должны быть сняты перед затвердением герметика. Для создания швов нужной глубины, рекомендуется, чтобы вспененный полиуретановый шнур, с желаемым диаметром, был помещен в шов перед герметизацией.

Шнур должен быть на 20% шире, чем шов, подлежащий герметизации. Использовать обработанную поверхность, после нанесения SUPERFLEX PUR,  можно приблизительно через 48 часов.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- При нанесении на пористую или крошащуюся поверхность, необходимо предварительно использовать SUPERFLEX PRIMER.

- Непористые материалы ( стекло, алюминий, металл ) перед герметизацией должны быть обработаны растворителем.

- Не наносить при температуре ниже +5оС.

- SUPERFLEX PUR - не оказывает сопротивления органическим растворителям и минеральными кислотами.

- Избегать попадания на руки и в глаза.

- Не выбрасывать остатки в канализационные системы.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Сохраняет эластичность.

- Хорошее сопротивление воде.

- Оказывает сопротивление агрессивным агентам.

- Экономичен и прост в использовании.

- Может быть окрашен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| внешний вид | серая паста |
| --- | --- |
| удельный вес | 1,3 кг / л |
| температура использования | от +5оС до +35Ос |
| твердение при температуре +20оС | 24 ч / 1мм |
| усиление на растяжение | 0,2 N / мм |
| рабочее удлинение в шве | 25% |
| максимальное удлинение | > 500 % |
| диапазон рабочих температур | от -40оС до +80оС |
| срок хранения | 12 месяцев. |
| упаковка: | туба 310 мл. |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66