| INDEMASTIC |  |
| --- | --- |
| Водная эмульсия битума для гидроизоляции бетона ("холодный" асфальт) |  |

НАЗНАЧЕНИЕ

Эффективная гидроизоляция влажных бетонных, цементно-песчаных и т.п. конструкций с помощью покрытия, которое наноситься холодным способом и по влажным поверхностям.

ОПИСАНИЕ

INDEMASTIC -  специальная эмульсия, полученная путем смешивания битума высшего качества с тиксотропными наполнителями с целью улучшения текучести битума. После высыхания мастика образует гидроизоляционную пленку, нерастворимую в воде, которая вследствие специального состава обладает улучшенной пластичностью, термоустойчивостью, сопротивлением старению и улучшенной адгезией по сравнению с традиционными битумными эмульсиями.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Гидроизолируемые поверхности должны быть чистыми, неповрежденными, без пыли.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением INDEMASTIC следует тщательно перемешать с помощью механического миксера до получения однородной смеси. Неразбавленную мастику наносят щеткой или кельмой, разбавленную водой – кистью или валиком. Способ применения следующий: первый слой покрытия наносится смесью, разбавленной на 40% водой, что способствует улучшению адгезии последующих слоев. После высыхания наносится неразбавленный продукт в количестве приблизительно 1,5 кг/м2. Усиление (рубероид, тонкая металлическая сетка, стеклоткань) распределяется по влажной поверхности. Операция нанесения INDEMASTIC повторяется при полном высыхании предыдущего слоя. Количество наносимых слоев зависит от типа гидроизолируемой поверхности и требуемой степени защиты.

Рекомендации для защиты:

- Террасы: 1 разбавленное покрытие + 4 покрытия, чередующихся с 3 слоями усиления, рекомендуемый расход материала порядка 6,5 кг/м2.

- Фундаменты: 1 разбавленное покрытие + 2 покрытия, чередующихся с одним усилением, рекомендуемый расход материала порядка 3,5 кг/м2.

- Наружные стены: 1 разбавленное покрытие (только одно покрытие) + одно покрытие, расход которого порядка 2 кг/м2.

- Смесь для покрытия пола без пыли при среднем движении: расход материала 5 кг/м2/см толщины.

Основание должно быть прочное и очищено от пыли. Первый слой  INDEMASTIC наносится разбавленным на 20% водой. Приблизительно через 2 часа наносится битумный раствор, приготовленный следующим образом  (для покрытия пола толщиной 1 см для 1 м2):                                    смешать 14,5 кг промытого песка и 2,5 кг цемента с небольшим количеством воды, затем добавить 5 кг INDEMASTIC и достаточное количество воды для получения раствора нужной консистенции. Время высыхания зависит от времени испарения воды из раствора. Это время может меняться в зависимости от абсорбции поверхности, атмосферных условий, температуры и влажности воздуха.

В дождливую погоду применять INDEMASTIC на открытом воздухе нежелательно, так как дождь может смыть покрытие, если оно полностью не высохло.

Окончательная обработка.

Поверхности, покрытые мастикой INDEMASTIC могут быть окрашены сверху материалами фирмы INDEX на основе воды: INDECOLOR, ELASTOLIQUID и IDROSOL, а также продуктами на основе растворителей: SOLARIS, INDECOLOR SV. Перед окраской покрытия INDEMASTIC рекомендуется подождать 2-3 месяца, для завершения процесса естественного окисления масел, содержащихся в сохнущей пленке.

ИНСТРУКЦИИ:

- Нельзя применять на вертикальных стенках или стенках со значительным наклоном, открытых солнцу, так как он плавится при высоких температурах

- Хранить и транспортировать при положительных температурах

- Осуществлять последующие действия только после полного высыхания предыдущего покрытия

- Не применять при неблагоприятных атмосферных условиях. Невысохшие слои могут быть смыты дождем или повреждены морозом

- Сухая пленка нерастворима в воде, но растворима в маслах, жирах и растворителях

- INDEMASTIC может применяться даже на влажных поверхностях (например, недавно положенная каменная кладка)

- Оставшаяся неиспользованная мастика может храниться в хорошо загерметизированных контейнерах, защищенная от солнца и покрытая на поверхности пленкой воды

- Свежую мастику можно смыть водой, а сухие остатки на поверхности или на кисти удалить растворителем

- В закрытых помещениях желательно иметь вентиляцию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Внешний вид | Кремообразная мастика |
| --- | --- |
| Цвет | Черный |
| Удельный вес (объемная масса) | 1,10 ± 0,05 кг/л |
| Сухой остаток | 52 ± 2,5 % |
| Воспламеняемость | Невоспламеняющийся |
| Величина РН | 10 |
| Время высыхания (на отлип) | 12 часов |
| Повторное нанесение | Через 24 часа |
| Срок годности в оригинальной упаковке | 1 год |
| Упаковка | Бочка 180кг, ведро 20, 10, 5 кг |

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Прост в применении

- Готов к использованию

- Может применяться на влажных поверхностях

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66