| RADON BARRIER |  |
| --- | --- |
| Антирадоновая эластопластомерная полимерно-битумная гидроизоляционная мембрана |  |

ПРОБЛЕМА

Радон - продукт разложения урана 238, содержащегося в грунте из которого он добывается.

Радон 222 - радиоактивный газ, который может вызвать рак легких. На открытом пространстве он не опасен, так как быстро улетучивается в атмосферу и имеет короткий жизненный цикл. Концентрация на открытом пространстве понижается на половину за период от 3 до 8 дней.

Но он может скапливаться в подвалах зданий, построенных в зонах, где есть этот радиоактивный элемент. В таких случаях он может быть опасен для здоровья.

В зонах повышенной опасности, рекомендуется изолировать постройку от почвы, используя радононепроницаемый барьер, а при необходимости создать дренажный слой между радононепроницаемым барьером и почвой. Дренажный слой следует присоединить к системе для отвода радиоактивного газа.

ОПИСАНИЕ

RADON BARRIER/V - барьерная мембрана, созданная INDEX для защиты зданий от радиоактивных газов. Сделанная из специального эластопластомерного состава, состоящего из очищенного битума, пластомеров и эластомеров. RADON BARRIER/V укреплена неподверженным гниению стекловолокном, соединенным с алюминиевыми листами, которые делают проникновение радона практически невозможным.

RADON BARRIER/P -  барьерная мембрана, укрепленная эластичной нетканой полиэстеровой тканью.

ПРИМЕНЕНИЕ

Поверхность для укладки мембраны должна быть чистой, сухой, гладкой и без шероховатостей. Перед нанесением листа поверхность необходимо высушить. Время высыхания зависит от погоды и колеблется от 8 дней до 3 недель.

Крепление укладываемой мембраны производится с помощью пропановой горелки, ножа и шпателя с закругленной кромкой.

В зависимости от конструкции, мембрана может закрепляться полностью, точечно или укладываться свободно.

Рулон укладывается на основу стороной покрытой пленкой Фламина с тиснением. Нижняя сторона мембраны разогревается до 150оС, при этом, пленка и нижний слой битума оплавляется, рулон медленно разворачивается и приклеивается к основе. При точечном креплении, пламенем горелки воздействуют только на точки, подлежащие креплению, или используют вспомогательную мембрану PERFOBASE.

Мембрана RADON BARRIER/V укладывается с боковым нахлестом - 100 мм, RADON BARRIER/P - 150 мм.

Правильный выбор температуры для прикрепления мембраны определяется расплавлением защитной пленки Фламина.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | RADON BARRIER/V | RADON BARRIER/P |
| --- | --- | --- |
| Толщина | 4 мм | 4 мм |
| Температура размягчения, оС | 120 | 120 |
| Эластичность при низких температурах, оС | -10 | -10 |
| Предел прочности на разрыв, N / 5см |  |  |
| продольное | 400 | 850 |
| поперечное | 300 | 500 |
| максимальное удлинение, % |  |  |
| продольное | 2 | 50 |
| поперечное | 2 | 50 |
| статическое вдавливание на бетоне | PS 2 | PS 4 |
| непроницаемость воды | абсолютная | абсолютная |
| проницаемость радона | <<0,1 cm3 / m2 * 24h * atm | <10 cm3 / m2 * 24h * atm |
| Диапазон эксплуатационных температур, оС | от -45 до 120 | от -45 до 120 |
| Срок службы, не менее, лет | 20 | 20 |
| Размер рулона, м | 1*10 | 1*10 |
| Количество рулонов на поддоне, шт | 24 | 24 |

Материал соответствует стандартам ISO 9001 и сертифицирован Центром госсанэпидемнадзора РФ.

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66