| # ELASTOLIQUID S |  |
| --- | --- |
| ## Декоративное эластомерное гидроизоляционное покрытие для защиты бетонных поверхностей |  |

ПРОБЛЕМА

Присутствующий в атмосферном воздухе углекислый газ, проникая в бетонную структуру, понижает показатель рН цементного камня, что приводит к коррозии стальной арматуры. Поэтому необходима эффективная гидроизоляция и защита бетонной структуры от агрессивного атмосферного воздействия с помощью защитных красок.

ОПИСАНИЕ

ELASTOLIQUID S – эластомерное гидроизоляционное и защитное  покрытие, содержащее пластифицированные акриловые полимеры. Материал сохраняет продолжительную эластичность благодаря низкой миграции пластификаторов и большей эластичности при температуре ниже минус 200С.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ELASTOLIQUID S используется для защиты и отделки бетонных и оштукатуренных гидроскопичных и подверженных карбонизации поверхностей.

Идеален для защиты полиуретановой пены от разрушительного эффекта ультрафиолетовых лучей. ELASTOLIQUID S используется для инкапсуляции фибры листов асбестоцемента. Благодаря своей эластичности способен перекрывать микротрещины.

РАСХОД

Приблизительный расход – 0,4 л/м2 при нанесении в два слоя.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности

Бетонная поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, масел. Непрочная поверхность укрепляется акриловым праймером PRIMER FIX. Любые неровности, трещины, углубления должны быть выровнены с помощью раствора RESISTO UNIFIX. Также  необходимо создать уклон для исключения возможности застоя воды на поверхности.

Нанесение

ELASTOLIQUID S должен наноситься в два слоя. Первый слой ELASTOLIQUID S является грунтовочным. Для его нанесения ELASTOLIQUID S разбавляется водой на 30%. Второй слой наносится после полного высыхания первого слоя, но не раньше, чем через 24 часа.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Избегать нанесение материала в слишком жаркую либо слишком холодную погоду;

- Материал беречь от мороза. Замороженный материал не пригоден для последующего использования;

- Материал не пригоден для использования в резервуарах с питьевой водой;

- Материал ELASTOLIQUID S наносится на поверхности, которые имеют правильный водоотвод;

- Не наносить ELASTOLIQUID S, если есть вероятность дождя или при ожидаемой температуре воздуха ниже +50С;

- Обработанная поверхность не предназначена для хождения, исключение – рабочая необходимость;

- Хранить в сухом, теплом месте;

- Не сливать остатки в канализацию.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Внешний вид | Вязкая жидкость |
| --- | --- |
| Цвет | Белый, серый, зеленый, красный |
| Удельный вес | 1,38 ± 0,01 кг/л |
| Предельное удлинение | 200% |
| Эластичность при отрицательных температурах | -200С |
| Паропроницаемость | 800 μ |
| Адгезия | 4 кг/см2 |
| Нанесение последующего слоя | Через 24 часа |
| Время на отлип (+200С) | 4 часа |
| Срок хранения | 24 месяца |
| Упаковка, ведро | 5 л, 20л |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66