| PRIMER-FIX |  |
| --- | --- |
| Акриловый грунт для повышения адгезии и укрепления бетона, штукатурки и кирпичной кладки |  |

ПРОБЛЕМА

Старая, осыпающаяся цементная или гипсовая штукатурка, рыхлый бетон или кирпичная  кладка могут вызвать серьезные проблемы при возобновлении работ или выполнении отделки. Поэтому существует необходимость пропитать основу грунтовочным материалом для укрепления и обеспечения надлежащей адгезии последующих слоев.

ОПИСАНИЕ

PRIMER-FIX – грунт на основе акриловых эластомеров с противогрибковыми добавками.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

PRIMER-FIX – пропитка, используемая для повышения плотности старого  и поврежденного основания. Используется также для  новой штукатурки, если она пыльная и осыпающаяся. Улучшает соединение с последующими видами отделки, такими как , DECORFINE (декоративная штукатурка) и уплотняет  штукатурку на основе гипса, асбестоцемента, поврежденный бетон и кирпичную кладку.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка основания

Для хорошего результата необходимо, чтобы обработанная поверхность была сухой, чистой и без отслаивающихся частей. Пятна жира или масла следует полностью удалить, как и старую краску, имеющую низкую степень соединения с основой.

Применение

PRIMER-FIX следует наносить кистью или валиком. До начала применения его необходимо разбавить с количеством воды, соответствующим степени абсорбции (поглощения) основы. Соотношение PRIMER-FIX с водой от 1:1 до 1:2. Нанесенный и затвердевший грунт не должен образовывать поверхностной пленки, а должен полностью проникнуть в обработанную основу. PRIMER-FIX следует применять только при температуре выше +5°С.

РАСХОД

Расход PRIMER-FIX зависит от вида и пористости основы и в среднем составляет около 0,2 л/м2.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Продукт хранить и транспортировать при  температурах выше 00С

- Избегать попадания  в глаза и соприкосновения с кожей

- Не выливать остатки в канализацию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Цвет | белый |
| --- | --- |
| Внешний вид | жидкость |
| Удельный вес | 1,01 кг/дм3 |
| Горючесть | не горючий |
| Упаковка | канистра 5 л |
| Срок хранения (в закрытой канистре) | 12 месяцев |

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Улучшение соединения с последующей отделкой

- Повышение плотности старой штукатурки

- Однородная  адгезия последующих слоев

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66