| INDEXRETARD |  |
| --- | --- |
| Добавка для бетонов и растворов, замедляющая схватывание |  |

ПРОБЛЕМА

Увеличение времени работы с растворами и бетонами.

ОПИСАНИЕ

Прозрачная добавка без запаха на водной основе для замедления застывания бетона и увеличения времени работы со смесью. Улучшает текучесть смеси. Текучесть регулируется количеством используемой добавки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

INDEXRETARD предназначен  для бетонов со средней механической прочностью (прочность на сжатие 20-30 МПа). Особенно подходит для тех типов нанесения, где хотят сохранить рабочие качества смеси и/или замедлить скорость гидротации цементного раствора.

Наиболее общие области использования:

- товарный бетон, особенно в теплой климатической зоне

- подаваемая насосом бетонная смесь

- цементный раствор замедленного действия.

РАСХОД

0,1 – 0,6 % от веса цемента.

# СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

INDEXRETARD добавляется в воду перед замешиванием раствора для лучшего перемешивания либо добавляется после введения всех компонентов смеси. В этом случае действие добавки становиться более эффективным.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Перед использованием хорошо перемешать продукт;

- Не превышать рекомендованные пропорции.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не допускать попадания жидкости в глаза, на кожу. В случае попадания немедленно промыть водой;

- Продукт хранить и транспортировать при  температурах выше 00С;

- Не выливать остаток в водосток;

- Хранить в плотно закрытой канистре, защищенной от прямых солнечных лучей.

- Не использовать зимой либо в холодных климатических зонах;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Цвет | Янтарный |
| --- | --- |
| Исходное состояние | Жидкость |
| Удельный вес | 1,35 ± 0,1 кг/л |
| Сухой остаток по массе | 18 % |
| Основное действие | Замедление начальной гидратации и повышение удобоукладываемости |
| Вторичное действие | Уменьшение количества воды |
| Токсичность | не токсичен |
| Содержание хлоридов | 0 |
| Упаковка | Канистра 1 кг, 20 кг |
| Срок хранения | 12 месяцев |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66