| FONOLEGNO |  |
| --- | --- |
| Двухслойная звукоизоляционная мембрана для полов из ламината и паркетной доски |  |

ПРОБЛЕМА

Для предотвращения передачи ударного шума от сборных деревянных полов (ламинат, паркетная доска и т. п.)  на перекрытия необходим эластичный материал. Данный материал должен располагаться между сборными деревянными полами и перекрытием, чтобы поглощать ударный шум, возникающий при падении на пол предметов и ходьбе человека.

ОПИСАНИЕ

FONOLEGNO – звукоизолирующий материал от ударного шума, специально разработанный для применения под сборными деревянными полами. Он состоит из полимерно-битумной мембраны толщиной 1 мм  и слоя нетканого высокоплотного полипропилена толщиной 4 мм.

Изоляционный материал производится в рулонах длиной 10 м и шириной 105 см. Мембрана имеет специальную кромку для нахлеста шириной  5 см.

FONOLEGNO имеет высокий коэффициент трения с цементными полами, это позволяет изоляционному материалу не сдвигаться во время работ по укладке деревянных покрытий, изоляция остается стабильной во время эксплуатации конструкции пола.

FONOLEGNO сопротивляется движению строительных конструкций, а высокопрочный нетканый полипропилен имеет высокое сопротивление к измельчению, обеспечивая долговременную работу материала.

FONOLEGNO также защищает деревянные полы, поскольку верхний слой непроницаем и препятствует  передаче паров влаги из перекрытия к деревянному покрытию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мембрана FONOLEGNO применяется в жилых и офисных помещениях для звукоизоляции полов. Она может использоваться не только при строительстве новых зданий, но и  при ремонте действующих сооружений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рулоны FONOLEGNO укладываются на ровное основание, без бугров или раковин, которое должно быть очищено и высушено.

Материал должен быть уложен нетканым высокоплотным полипропиленом к перекрытию, а зеленым нетканым полиэстером наверх. Аккуратно укладывайте рулоны плотно друг к другу, не допуская боковых или торцевых перехлестов.

Все швы между рулонами должны быть герметично проклеены упаковочным скотчем. Изоляционный материал должен плотно подходить к стенам и другим элементам, выходящим из перекрытия.

Для предотвращения образования акустических мостов во время укладки полового покрытия избегайте контакта его со стенами. Для этого используйте самоклеящуюся периметральную ленту FONOCELL. Обрезайте периметральную ленту только после укладки полового покрытия.

Аккуратность  требуется и  при креплении плинтуса. Плинтус должен крепиться только к стенам. При этом он не должен жестко соприкасаться с половым покрытием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|  | FONOLEGNO |
| --- | --- |
| Общая толщина | 5 мм |
| Ширина полимерно-битумной мембраны | 105 см |
| Ширина нетканого материала | 100 см |
| Изоляция от ударного шума ( с паркетной доской 19 мм) | 14 dB |
| Уменьшение толщины под статическим давлением в 587 кг/м2 | 1 мм |
| Коэффициент паровой диффузии (мембраны) | 100.000  |
| Водонепроницаемость (1м водяного столба) | Водонепроницаем |
| Коэффициенты теплопроводности: полимерно-битумная мембрана нетканый материал | 0,17 Вт/м0С 0,045 Вт/м0С |
| Удельный вес | 2 кг/м2 |
| Упаковка, рулон | 1,05 х 10 м |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66