| RESISTO TIXO |  |
| --- | --- |
| Безусадочный раствор, армированный синтетическими волокнами, для ремонта бетонных поверхностей |  |

ПРОБЛЕМА

При ремонтных работах  требуются материалы, которые выполняют различные задачи: ремонт, выравнивание,  формирование филенок между стенами и полом , и пригодные для формирования толстого слоя за один проход без возведения опалубки. Для решения этих проблем предназначен раствор  resisto tixo .

ОПИСАНИЕ

Resisto tixo - смесь, содержащая высокопрочный цемент, отборные инертные материалы, синтетические волокна и добавки, которые гарантируют отличное применение и связывание с поверхностью. Resisto tixo высоко тиксотропный состав позволяющий формировать на вертикальных поверхностях слой большой толщины без использования опалубки.

НАЗНАЧЕНИЕ

Resisto tixo пригоден для широкого спектра работ по восстановлению бетонных поверхностей; ремонта и восстановления армированного бетона; выравнивания,  оштукатуривания,  формирования угловых филенок.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Бетонная поверхность должна быть тщательно очищена от пыли, грязи, мелких частиц, масел и жиров, с помощью зубила, щетки, кисти, а также струей воды под высоким давлением.

Металлическую арматуру необходимо обработать специальными инертными составами или STRATO 4900.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Resisto tixo смешивается с 16 % чистой воды (4,0 литра воды на 25 кг. смеси) в зависимости от необходимой консистенции и типа применения. Для перемешивания использовать обычный цементный миксер или малоскоростной. Всегда добавлять Resisto tixo в правильно приготовленное количество воды и смешивать 3-4 минуты. Избегайте продолжение этой операции сверх времени, необходимого для приготовления нужной консистенции раствора.

ПРИМЕНЕНИЕ

Resisto tixo наносится при помощи стального шпателя или мастерка слоем толщиной до 4 см за один проход. Возведение опалубки не требуется.

При использовании продукта для оштукатуривания выступащих поверхностей рекомендуется произвести предварительный обрызг поверхности раствором следующего состава: 25 кг смеси + 2 л адгезивной добавки COLLASEAL + 4 л воды.

Время жизни раствора 30 мин. В жаркую погоду ( +30ОС)  время жизни раствора сокращается до 20 мин.

В застывающий раствор ни в коем случае не добавлять воду. Время схватывания  1 час при +20ОС.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не оставлять материал открытым воздействию солнечных лучей

- Для приготовления раствора летом и зимой использовать воду с t0C ок. 20 ОС

- Не применять при температуре ниже 5 ОС

- Не добавлять в раствор воду, когда смесь начала затвердевать

- При жаркой погоде поддерживать поверхность раствора влажной в течение 24 часов

- Хранить в фирменной упаковке в сухом месте

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Хорошая выработка при обычном применении

- Прост в применении, практически готов к использованию (достаточно смешать с водой)

- Обеспечивает отличное связывание с бетонной поверхностью

- Высоко тиксотропный (упругий) и безусадочный раствор, предотвращающий растрескивание выполненного слоя. Обеспечивает ремонт бетонной поверхности без применения опалубки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| сопротивление давлению | через 1 день | 200 кг/см2 |
| --- | --- | --- |
|  | через 3 дня | 330 кг/см2 |
|  | через 7 дней | 450 кг/см2 |
|  | через 28 дней | 500 кг/см2 |
| сопротивление изгибу | через 1 день | 42 кг/см2 |
|  | через 3 дня | 52 кг/см2 |
|  | через 7 дней | 70 кг/см2 |
|  | через 28 дней | 85 кг/см2 |
| адгезия к бетону (отрыв от поверхности) | 24 кг/см2 |  |
| расход | 18,5 кг/м2 /cм |  |
| температура применения (нанесения) | не ниже + 50С |  |
| срок хранения | 6 месяцев |  |
| упаковка | мешок, 25 кг |  |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66