| IDROCOAT |  |
| --- | --- |
| Бесцветный гидрофобизатор с высокой проникающей способностью |  |

ПРОБЛЕМА

Одной из основных причин разрушения фасадных материалов является впитывание влаги. Циклы мороз-оттепель и вредные химические вещества при кислотных дождях со временем приводят в полную негодность абсорбирующие строительные материалы.

ОПИСАНИЕ

IDROCOAT -  гидрофобизирующая пропитка, образующая на поверхности капилляров в пористых материалах несмачиваемую пленку. Она не образует поверхностной пленки и следовательно позволяет обработанному материалу «дышать». IDROCOAT - раствор кремнийводородных (силокси-силановых) олигомеров в уайтспирите, обладающий очень высокой проникающей способностью во все материалы, имеющие минеральную основу.

НАЗНАЧЕНИЕ

IDROCOAT предназначен для пропитки бетона, асбоцемента, штукатурки, кладки из песчаника, известняка, кирпичной кладки, ячеистого бетона, природного и искусственного минерального камня, а также для грунтовки под краску типа INDECOLOR. Особо рекомендован для пропитки поверхностей дорожных конструкций (мосты, виадуки, путепроводы ) подверженных частым циклам мороз-оттепель и воздействию солей.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемая поверхность должна быть тщательно очищена от пыли, грязи, мелких частиц, масел и жиров струей воды под высоким давлением. Наилучший эффект достигается при очистке горячей водой либо паром. Перед пропиткой дождаться высыхания поверхности, влага же внутри материала способствует химической реакции кремнийводородов.

ПРИМЕНЕНИЕ

IDROCOAT - готовый к применению состав. Наносится с помощью кисти, распылителя или методом погружения. Наиболее рекомендуется распылитель низкого давления 0,2 - 0,4 атм. Нанесение производится по методу «свежее на свежее» в два слоя до полного насыщения. При нанесении закрывать стекло, дерево и пластик.

Расход:              Асбестоцемент                     0,1-0,2 л/м2

Минеральная штукатурка   0,5-0,8 л/м2

Кирпич                                  0,4-1,0 л/м2

Природный камень              0,1-1,5 л/м2

Пористый бетон                   0,5-1,5 л/м2

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не применять по кристаллическим плотным камням( например мрамор)

- Не подходит для гипсовых поверхностей

- При использовании внутри помещения обеспечить хорошую вентиляцию

- Не применять в ветреную, дождливую или очень солнечную погоду

- После применения сразу промыть водой инструменты

- При нанесении пользоваться перчатками, очками и спецодеждой

- При попадании на тело смыть водой с мылом

- Хранить в фирменной упаковке в сухом, защищенном от солнца месте

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Препятствует просачиванию солей

- Защищает от кислотных дождей, плесени, бактерий

- Защищает от разрушения при циклах мороз-оттепель

- Повышенная проникающая способность

- Повышенная стойкость к щелочам, можно применять на свежеуложенный раствор

- Не образует пленки на поверхности, позволяет материалу «дышать»

- Отличная стойкость к ультрафиолету

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |  |
| --- | --- |
| удельный вес | 0,82 кг/л |
| внешний вид | бесцветная жидкость |
| пожароопасность | да |
| срок хранения | 1 год |
| Упаковка: канистры | 10 л, 5 л |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66