| QUICKCEM |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гидравлическое вяжущее с компенсированной усадкой для быстросохнущей стяжки |  |  |
| Цвет | серый |  |
| Исходное состояние | сухой порошок |  |
| Срок хранения | 12 месяцев |  |
| Упаковка | 25 кг |  |

ЗАДАЧА

В строительстве большое значение имеют сроки выполнения работ. Экономия времени при укладке полового покрытия зависит от времени высыхания стяжки основания.

ОПИСАНИЕ

QUICKCEM - гидравлическое вяжущее, которое при смешивании с водой и заполнителями образует быстросохнущую стяжку, в которой при соблюдении правильной пропорции раствора остаточная влажность через 7 дней составляет менее 2 %. Обычно укладку керамической плитки можно производить через 24 часа, а деревянных половых покрытий через 7 дней. Специальный состав QUICKCEM связывает воду раствора в кротчайшие сроки. Кроме того, QUICKCEM не образует трещин при усадке и обладает высокой механической прочностью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

QUICKCEM позволяет закрывать стяжкой как старые, так и на новые перекрытия, плавающего или прилегающего типа, с последующей укладкой деревянного, керамического, коврового или линолеумного покрытия. Стяжка, выполненная с помощью QUICKCEM, застывает через несколько часов; с её помощью можно также производить быстрый ремонт старых половых покрытий с последующей укладкой новых, приостанавливая их эксплуатацию только на короткое время. Кроме того, с помощью QUICKCEM можно выполнить стяжку "теплого пола".

РАСХОД

2,5 - 3,0 кг/ м2 / см.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Не использовать слишком мелкий песок

- Не смешивать до консистенции сырой земли

- Использовать летом холодную воду, а зимой теплую воду с температурой примерно 200С

- Не добавлять такие материалы как цемент, гипс, известь и др.

- Даже при работе с новыми перекрытиями создавать парозащиту, чтобы не допускать образования остаточной влажности

- При загустевании раствора не добавлять воду

- Не смачивать водой поверхность стяжки

- Электроприборы для измерения влажности могут давать завышенные показатели, поэтому рекомендуется использовать карбидный влагомер

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- При подготовке раствора использовать респиратор

- Использовать перчатки и защитные очки

- В случае попадания в глаза немедленно промыть водой

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

QUICKCEM используется для производства стяжки на всех видах водостойких оснований. Для изоляции на основание укладывается полиэтиленовая пленка, которая служит защитным слоем при возможном повышении влажности. Пленка должна быть также заведена на стены помещения и прижата по периметру.

При перерывах в заливке, для получения ровной стяжки, в ней устанавливаются на расстоянии 20 см друг от друга металлические стержни диаметром 5 мм. При наличии в стяжке QUICKCEM водопроводных и канализационных труб необходимо уложить легкую арматурную сетку.

НАНЕСЕНИЕ

QUICKCEM перемешивается с различными заполнителями диаметром от 0 до 8 мм с постоянной гранулометрической кривой и с водой. Для перемешивания используется обычные строительные механизмы. Рекомендуемая дозировка QUICKCEM составляет 250-300 кг/м3 песка. Мешок 25 кг QUICKCEM перемешивается примерно с 160 кг заполнителей размером от 0 до 8 мм. Раствор перемешивается не более 3 минут, после чего можно переходить к заливке стяжки и затирке поверхности. Раствор должен быть пластичным и очень податливым. Нехватка воды  (консистенция сырой земли) уменьшает механическую прочность, а избыток воды ведет к усадке и увеличивается время высыхания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Внешний вид | порошок |
| --- | --- |
| Цвет | серый |
| # ТИПОВОЙ СОСТАВ РАСТВОРА |  |
| QUICKCEM | 300 кг |
| Инертный наполнитель (размер гранул 0-8 мм) | 1720 кг |
| Вода | 150 кг |
| Объемная масса | 2310 кг/м3 |
| Время жизни раствора | 30 минут |
| Остаточная влажность через 7 дней | 2% |

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Быстрое высыхание, допускающее быструю последующую укладку и эксплуатацию половых покрытий

- Отсутствие усадки и трещин

- Экономия времени и средств по сравнению с традиционными решениями благодаря быстрой заливке и высокой технологичности, при которой стяжка полностью высыхает через 7 дней

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66