| ELASTOCOL АВ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Двухкомпонентный эластичный водостойкий клей на полиуретановой основе для кладки керамической плитки, мозаики и листовых материалов на сложные поверхности |  |  |
| Цвет | серый |  |
| Состав | компоненты: А - наполнитель; В - отвердитель |  |
| Исходное состояние | вяжущая паста |  |
| Класс EN 12004 | R2T |  |
| Упаковка | комплект 10 кг (9,4+0,6); комплект 5 кг (4,7+0,3) |  |

- ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Эластичен. Обеспечивает отличное связывание с различными поверхностями: гипсокартоном; асбестоволокном; ДСП; ДВП; деревом; фанерой; паркетом; штукатуркой; винилом; резиновыми покрытиями;  бетоном; натуральным камнем; металлическими листами; битумными мембранами; окрашенными поверхностями

- Исключает проблемы фиксации на поверхности, подверженные колебаниям и деформациям

- Обладает хорошими водоотталкивающими свойствами

- Удобен в обращении и легок в применении

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для применения как внутри, так и снаружи помещений на следующие поверхности:

| Внутри помещений |  | снаружи помещений |
| --- | --- | --- |
| СТЕНЫ | ПОЛЫ | ТЕРРАСЫ, ФАСАДЫ, БАЛКОНЫ, БАССЕЙНЫ |
| - штукатурка на цементной основе - штукатурка на гипсовой основе - пористый цемент - литой вибробетон - гипсокартон - ДСП - асбестоволокно - существующие керамические покрытия - металлические поверхности - изоляционные панели - окрашенные поверхности | - стяжка на цементной основе - бетонные перекрытия - существующие цементные полы - безводные стяжки - нагревающиеся стяжки - литой или песчаный асфальт - существующие полы из керамической плитки и натуральных камней - фанерное покрытие или паркет - ДСП - виниловые, резиновые покрытия, линолеум - металлические поверхности | - штукатурка на цементной основе - стяжка на цементной основе - литой вибробетон - существующие керамические полы и покрытия - существующий мрамор и натуральный камень |

Некоторые примеры применения:

- кладка плитки и листового материала в душевых, плавательных бассейнах

- кладка керамической плитки и натурального камня на балконах и террасах

- кладка мозаики во влажных помещениях

- гидроизоляция террас и ванных комнат

| РАСХОД ПОВЕРХНОСТЬ | ШПАТЕЛЬ |  | РАСХОД |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  225 см2 |  | зубчатый шпатель 3мм |  | 1 кг/м2 |
|  450 см2 |  | зубчатый шпатель 4мм |  | 1,5 кг/м2 |
|  450 см2 |  | зубчатый шпатель 6мм |  | 2 кг/м2 |

Расход ELASTOCOL AB зависит от:

- размера и толщины плитки

- вида нанесения (одностороннее или двухстороннее)

- шага зуба шпателя

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть прочной, очищенной от грязи, пыли и масел.

Непрочные, рыхлые поверхности требуют предварительной обработки грунтовкой PRIMER-FIX.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ клеевого состава

Смешать компонент В (отвердитель) с компонентом А (наполнитель) до консистенции однородной пасты в пропорции 1 : 15,7 с помощью миксера.

ПРИМЕНЕНИЕ (СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ)

Обычно, с целью уменьшения расхода клеевого состава, ELASTOCOL AB наноситься на поверхность зубчатым шпателем. Шаг зуба шпателя выбирается в зависимости от типа плитки (см. таблицу "Расход").

После использования инструмент очистить ацетоном.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Время жизни раствора | 2 часа при Т= 20ОС |
| --- | --- |
| Время работы с составом | 1-1,5 часа. |
| Заделка швов | Через 12 часов |
| Возможность хождения по вымощенной поверхности | Через 12 – 24 часа от ТОС |
| Химическая стойкость к растворителям и маслам | Хорошая |
| Температура применения (при которой наносится раствор) | +10оС...+35оС |
| Сопротивление на отрыв ( через 28 дней ) | 25 кгс / см2 |
| Температура использования (эксплуатации поверхности) | -30оС...+140оС |
| Срок хранения | 12 месяцев |

РЕКОМЕНДАЦИИ

С целью достижения хорошего эстетического эффекта рекомендуется заполнить образовавшиеся межплиточные швы затиркой FUGOCOLOR необходимого цветового оттенка.

ВНИМАНИЕ:

- При приготовлении смеси защищать органы дыхания соответствующей повязкой

- Предохранять глаза и руки от попадания клеевой смеси. В случае попадания, загрязненные участки промыть водой

- Избегать использования ELASTOCOL AB на влажных поверхностях

- При возрастании температуры применения сокращается время твердения состава

- Хранить в фирменной упаковке при комнатной температуре

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66