| LATISINT |  |
| --- | --- |
| Синтетический латекс для повышения свойств цементных растворов, штукатурок, клеевых и затирочных составов |  |

ПРОБЛЕМА

При штукатурных или ремонтных работах часто возникают проблемы, связанные с плохой адгезией растворов, штукатурок или клеевых, затирочных составов к слишком гладким или осыпающимся поверхностям. Даже полная очистка основания не гарантирует надежного крепления новых слоев штукатурки или облицовочного материала. В этих случаях рекомендуется применение добавки для повышения адгезии.

ОПИСАНИЕ

LATISINT – модификатор, содержащий диспергированные в воде стирен-бутадиеновые смолы, придающие цементным растворам повышенную гибкость, механическую прочность, водонепроницаемость и адгезию.

НАЗНАЧЕНИЕ

LATISINT применяется для:

- приготовления штукатурных растворов маленькой толщины;

- повышения адгезии и водонепроницаемости гидроизоляционных штукатурных слоев на основе осмотического цемента OSMOSEAL;

- повышения адгезии и трещиностойкости цементных стяжек;

- увеличения адгезии и водостойкости цементных клеевых и затирочных составов;

- во всех случаях, когда необходимо повышение адгезии в сложных условиях.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть тщательно очищена от пыли, грязи, мелких частиц, масел и жиров.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

LATISINT разбавляется водой в соотношении, зависящим от типа работ, а затем смешивается с сухими смесями и инертными наполнителями.

Для цементных штукатурных растворов или стяжек LATISINT разбавляется водой в соотношении 1:3, но в некоторых случаях может разбавляться в соотношении 1:2 или 1:1 в зависимости от типа основания и области применения.

Для приготовления водостойких цементных затирок для межплиточных швов (бассейн, душевая и т.д.) LATISINT с водой не смешивается.

Для приготовления грунтовки LATISINT смешивается с водой и цементом в пропорции 1:1:1.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Применять при температурах от +5ОС  до + 40 ОС;

- Увлажнять штукатурный раствор несколько дней в условиях высокой температуры окружающей среды;

- После работы промыть инструмент водой;

- Продукт хранить и транспортироватьпри температуре выше 00С;

- Не применять LATISINT неразбавленным в качестве праймера или адгезионного слоя.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Повышает стойкость к резким перепадам температур;

- Повышает адгезию, эластичность и стойкость к истиранию;

- Снижает возможность появления трещин даже при тонком слое покрытия;

- Повышает водонепроницаемость и химическую стойкость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Внешний вид | жидкость |
| --- | --- |
| Цвет | белый |
| Удельный вес | 1,02 кг/л |
| pH фактор | 10 |
| Сухой остаток | 30 % |
| Воспламеняемость | отсутствует |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Упаковка | канистра - 1 кг, 5 кг, 20 кг |

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ С LATISINT

| Сопротивление к влажным парам | превосходное |
| --- | --- |
| Сопротивление старению | превосходное |
| Сопротивление растворителям и маслам | удовлетворительное |
| Сопротивление кислотам | хорошее |
| Диапазон эксплуатационных температур | -300С - +900С |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66