| STONE 1200 |  |
| --- | --- |
| Водоотталкивающая укрепляющая пропитка для восстановления пористых материалов ( туф, трахит, терракота, песчаник, штукатурка, кирпич и др. ) |  |

ПРОБЛЕМА

Натуральный камень подвергается вредному воздействию дождя, ветра, солнца и агрессивных компонентов атмосферы. Это приводит к увеличению пористости материалов и физическому, химическому и биологическому разрушению поверхностей.

ОПИСАНИЕ

STONE 1200 - состоит из этиловых полимеров кремниевой кислоты и летучих растворителей, что обеспечивает  отличную абсорбцию через капиллярную сеть обрабатываемого материала до достижения неповрежденных участков. Составной частью химических процессов является образование кремния в результате взаимодействия с атмосферной влагой, что обеспечивает укрепляющее действие.

НАЗНАЧЕНИЕ

STONE 1200   обладает отличными эксплуатационными характеристиками и пригоден для реставрации и гидрофобизации любых строительных материалов, обладающих абсорбцией и имеющих минеральную основу.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для успешного применения пропитки необходимо, чтобы обрабатываемая поверхность могла впитывать, была сухой и чистой. Температура применения должна быть в пределах +100С - +250С.  Обрабатываемая поверхность должна быть защищена от прямого воздействия солнечных лучей. Если поверхность грязная, ее следует промыть мягкой водой и дать высохнуть. При очистке не следует пользоваться кислотами, щелочами, соленой водой.  Сильно поврежденные поверхности, с тенденцией к выкрашиванию, рекомендуется закрепить (армировать) перед очисткой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Пропитка наносится компрессионным или погружным способом. Также можно использовать распылитель низкого давления ( не более 0,5 бар ). Обрабатываемый материал должен быть пропитан до полного насыщения. Обычно достаточно одного цикла обработки, но в особо сложных случаях можно произвести повторную пропитку через 2-3 недели. Реакция STONE 1200 полностью завершается через 4 недели при температуре +20 0 С и относительной влажности 40-50%.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Вследствие неоднородности структуры камня важно протестировать образцы, чтобы       установить:

- достижимый уровень укрепления

- требуемое количество пропитки (обычно 0,3-5 л/м2 при компрессионном способе применения)

- отсутствие изменения цвета камня

- хранить в фирменной упаковке в сухом месте

ПРЕИМУЩЕСТВА

- оптимальное проникновение в материал обеспечивает обработку без пропусков

- после высыхания не образуется липкая пленка

- укрепление и водоотталкивающие свойства в одном материале

- формируются крепкие связи, устойчивые к действию ультрафиолетовых лучей и атмосферных агентов

- не нарушает паропроницаемости материала

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- воспламеняем

- хранить в недоступном для детей месте

- хранить вдалеке от источников огня и тепла, не курить

- избегать попадания на кожу и глаза

- применять в хорошо вентилируемых помещениях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Внешний вид | жидкость |
| --- | --- |
| Цвет | прозрачно-желтый |
| Удельный вес | 0,97 кг/л при Т=+150С |
| Температура воспламенения | + 170С |
| Сухой остаток | 30% |
| Срок хранения в сухом месте | 12 месяцев |
| Упаковка | канистра 10 л |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66