THERMOVENT

Волокнисто-армированная, огнеупорная, термоизолирующая

штукатурка для наружных работ

ОПИСАНИЕ

Thermovent – готовая сухая штукатурная смесь, со специальными легкими инертными материалами, содержащими чистый кремний, влагоотталкивающими связывающими добавками , волокнами целлюлозы и добавками позволяющими наносить толстый слой штукатурки за один проход, обеспечивающими высокую адгезию и совместимость со всеми типами кладки. Специальный состав инертных материалов придает штукатурке Thermovent  уникальные свойства, сочетающие высокую термоизоляцию, механическую прочность, долговечность, паропроницаемость и абсолютную огнеупорность. Хорошая паропроницаемость позволяет применять штукатурку для изоляции и ремонта старой и влажной кладки.

Благодаря инертным добавкам Thermovent попадает в категорию класса 0 по огнеупорности согласно итальянской системе рекомендаций (A1 в системе DIN4102). Thermovent отвечает всем современным  экологическим требованиям.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

Очистить поверхность от различных частиц, масел, мусора, пыли и вымыть поверхность чистой водой под давлением. Нанесение штукатурки производится наметом вручную или с применением технических средств до толщины 4-5 см на слой. Исключительная технологичность раствора допускает применение штукатурки на поверхностях любой сложности.

ПОДГОТОВКА РАСТВОРА

Смешать упаковку Thermovent (11 кг) с 4.5 литрами чистой воды.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Применять при температуре не ниже 5ОС

- В жаркую погоду  увлажнять свежий слой штукатурки

- Соединения элементов оштукатуриваемых конструкций рекомендуется армировать

специальной сеткой из стекловолокна RETINVETRO, которая погружается в

последний слой штукатурки

- Не рекомендуется готовить раствор менее чем из одного пакета смеси

ОТДЕЛКА

В качестве окончательной отделки Thermovent может быть покрыт только декоративной штукатуркой, которая позволяет поверхности “дышать”, например, Decor Fine – декоративной минеральной штукатуркой производства компании “Index”, с силиконовой краской или краской на силиконовой основе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Удельный вес | 400 г/л |
| --- | --- |
| Сопротивление диффузии водных паров | 6 |
| Коэффициент теплопроводности | 0.08 Ккал/м2 час ОС |
| Огнеупорность | Класс 0 ( A1 DIN 4102) |
| Расход | 5 кг / 1 м2 / 1 см |
| Срок хранения в оригинальной упаковке | 12 месяцев |
| Упаковка | 11 кг |

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая термоизоляция

- возможность нанесения толстого слоя за один проход

- высокая механическая прочность

- продукт абсолютно не горюч

- продукт экологически чист, может применяться при ремонтно-восстановительных

работах

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66