| PAINT RESISTENT |  |
| --- | --- |
| Специальная краска по бетону для плавательных бассейнов и спортивных площадок |  |

ПРОБЛЕМА

Окрашивание бетонной поверхности, подвергающейся атмосферным, химическим и механическим воздействиям.

ОПИСАНИЕ

PAINT RESISTENT – полуглянцевая  хлоркаучуковая краска устойчивая к агрессивным химическим агентам, механическим и атмосферным воздействиям.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется на поверхностях подвергающихся пешеходному движению и продолжительному контакту с агрессивными химическими агентами. Рекомендуется для бассейнов, фонтанов, прудов, спортивных площадок и пешеходных дорожек.

РАСХОД

Расход краски составляет 0,17-0,2 кг/м2 на слой, в зависимости от пористости обрабатываемой поверхности и желаемой толщины нанесения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Вреден при вдыхании, при контакте с кожей и попадании внутрь

- Хранить вдали от открытого огня

- Продукт хранить и транспортировать при  температурах выше 00С

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Во время нанесения не курить

- При работе с материалом использовать защитные перчатки

- При попадании на тело промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу

- При нанесении в помещении обеспечить вентиляцию

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности

Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, сухой, чистой и отшлифованной.  Рекомендуется промыть поверхность водой под давлением.

При необходимости ремонта поверхности, подлежащей окраске, используют растворы: RESISTO TIXO, RESISTO UNIFIX, RESISTO FLUID, RESISTO BIFINISHING AB (в зависимости от условий).

Нанесение

PAINT RESISTENT  может наноситься валиком, кистью или безвоздушным распылителем. Слои наносятся до достижения нужной толщины. Не рекомендуется разбавлять материал; при  необходимости краска разбавляется уайт-спиритом (не более 10 %).

Последующий слой краски следует наносить после высыхания предыдущего (не ранее, чем через 8 часов).

Избегайте наносить покрытие при прямом воздействии ультрафиолетовых лучей. Защищайте краску до ее полного высыхания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Внешний вид | Вязкая жидкость |
| --- | --- |
| Цвет | Голубой, зеленый |
| Плотность при 200С | 1,25 + 0,05 кг/дм3 |
| Температура воспламенения (в закрытом объёме) | > 230C |
| Сухой остаток (по весу) | 55 % |
| Внешний вид покрытия | Полуглянцевый |
| Время высыхания на отлип при температуре + 50С + 200С | 8 часов 4 часа |
| Начало хождения при +200С | 24 часа |
| Срок хранения в упаковке (при температуре не выше +250С) | 12 месяцев |
| Упаковка | Ведро, 10 л |

Продукт хранить и транспортировать при  температурах выше 00С

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Сопротивление  атмосферным агентам

- Высокое сопротивление механическим нагрузкам (удары, порезы)

После полного высыхания краски (7 дней) произвести гидроиспытание бассейна

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66