| POLIBOND SPECIAL |  |
| --- | --- |
| Однокомпонентный водостойкий эластичный клей на полиуретановой основе |  |

ПРОБЛЕМА

Укладка отделочных материалов на сложные поверхности, в том числе нагревающиеся, требует применения высококачественных материалов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

POLIBOND SPECIAL используется для склеивания и монтажа конструкций из деревянных элементов, таких как паркет и щитовой паркет на различные основания, в том числе на старые существующие полы. А также применяется в оконных и дверных переплетах для склеивания угловых элементов из алюминия, дерева, пластмассы и др. Используется для приклеивания плинтусов, декоративных панелей, деталей из полистирола и т.д. Применяется  при строительстве яхт, сборке металлоконструкций и укладки любых керамических и стеклянных покрытий.

ОПИСАНИЕ

POLIBOND SPECIAL – однокомпонентный безусадочный эластопластичный клей на полиуретановой основе, без запаха. Он застывает при обычной атмосферной влажности или влажности основания, превращаясь в прочное клеящее покрытие. Используется при работе с деревом, металлом, мрамором, гранитом, керамикой, стеклом, цементом, гипсокартоном и синтетическими материалами.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими, без пыли, жира и масел. Старые полы должны быть предварительно тщательно промыты водой с содой и высушены. Рыхлые основания из цементно-песчаного раствора должны быть предварительно обработаны одним слоем грунтовки POLIDUR PRIMER. Перед нанесением клея, после применения грунтовки, должно пройти не менее 8 часов. Для ускорения затвердевания слишком сухие поверхности рекомендуется смочить небольшим количеством  воды.

ПРИМЕНЕНИЕ

Клей равномерно нанести на поверхность с помощью зубчатого шпателя и сразу же уложить покрытие, плотно прижав его к клеевому слою. Выступившие излишки клея могут быть смыты бензином.

РАСХОД

Расход POLIBOND SPECIAL по ровной поверхности составляет 1 кг/м2

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Для обеспечения надежной укладки основание должно быть чистым и прочным;

- Для выравнивания основания может быть использован самовыравнивающийся состав PLANORAPID;

- Для устройства быстросохнущей стяжки и последующей быстрой укладкой деревянного пола рекомендуется использование состава QUICKCEM;

- Хранить емкости с клеем в сухом помещении плотно закрытыми;

- Хранить при температуре не выше 45ОС.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой и обратиться к врачу;

- При работе с составом использовать перчатки и защитные очки;

- Применять в проветриваемых помещениях;

- Не выбрасывать остатки в канализацию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Вид | паста |
| --- | --- |
| Цвет | бежевый |
| Удельный вес (плотность) | 1,5 кг/литр |
| Вязкость при Т=25ОС | 40-50.000 cps |
| Наличие растворителей | нет |
| Время затвердевания | От 24 до 36 часов |
| Водостойкость | Отличная |
| Диапазон эксплуатационных температур | От –40ОС до +80ОС |
| Температура применения | От +5ОС до +35ОС |
| Срок хранения в сухом помещении | 12 месяцев |
| Упаковка | Ведро 15 кг, банка 1 кг |

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- практичная и надежная укладка отделочного материала

- позволяет выполнять укладку деревянных покрытий любого размера и толщины

- не выделяет вредных испарений

- не содержит воды и не вызывает деформации дерева

- высокая водостойкость

- высокая эластичность

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66