| FUGOPROTEX |  |
| --- | --- |
| Пропитка для защиты от загрязнений межплиточных швов |  |

ОПИСАНИЕ

FUGOPROTEX – водная дисперсия специальных синтетических смол, которая улучшает характеристики водонепроницаемости цементной затирки и защищает затирку от загрязнения (масел, жиров и т.д.).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

FUGOPROTEX используется для защиты швов керамических покрытий, подвергающихся воздействию атмосферных осадков, покрытий, которые требуют очистки и дезинфекции (бассейны, душевые). FUGOPROTEX используется для защиты затирки в зонах с большой проходимостью и рекомендуется при ремонте старых затирок и придания им эстетических свойств.  FUGOPROTEX  используется снаружи и внутри помещений.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть очищена от грязи, пыли и масел. После укладки плитки и затирки швов поверхность следует промыть водой. Остатки цемента следует удалить очищающим средством EXTRACLEAN.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

FUGOPROTEX готов к применению. Эмульсию нельзя разбавлять или смешивать с другими материалами. Межплиточные швы покрываются составом FUGOPROTEX узкой кисточкой сразу после затвердевания швов или по существующим швам. Обработанную поверхность можно использовать через 24 часа с момента нанесения дисперсии.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Защищать от мороза и высокой температуры

- Минимальная температура применение +50С

- При попадании эмульсии в глаза необходимо промыть водой

- FUGOPROTEX хранить в сухом помещении в недоступном от детей месте

РАСХОД

0,5 литра на 50 м2 для швов плитки 20х20 см шириной 5 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Увеличивает непроницаемость

- Препятствует поглощению масел и жиров

- Поддерживает чистоту

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Внешний вид | жидкость |
| --- | --- |
| Цвет | прозрачный |
| Плотность | 0,99 кг/л |
| РН | 8,6 |
| Время высыхания | 3 часа |
| Горючесть | нет |
| Срок хранения в заводской упаковке | 24 месяца |
| Упаковка: | пластиковый флакон – 0,5 л (коробка 12 шт.) |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66