| LATIFLEX |  |
| --- | --- |
| Добавка на основе акриловых смол для повышения гибкости и адгезии цементных растворов |  |

ПРОБЛЕМА

При ремонтных работах часто возникают проблемы, связанные с плохой адгезией растворов и штукатурок к слишком гладким или осыпающимся поверхностям. Кроме того, обрабатываемые поверхности могут быть подвержены вибрациям и усадкам. В этих случаях рекомендуется применение добавки LATIFLEX.

ОПИСАНИЕ

LATIFLEX – модификатор, содержащий диспергированные в воде акриловые смолы, придающие растворам повышенную гибкость, механическую прочность и адгезию.

НАЗНАЧЕНИЕ

LATIFLEX предназначен для улучшения свойств цементных растворов, для стяжек штукатурок, выравнивающих покрытий, увеличения адгезии, влагостойкости и гибкости гидроизолирующего раствора OSMOSEAL. Его применение особенно рекомендуется для поверхностей, которые подвержены вибрациям и структурным сдвигам.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть тщательно очищена от пыли, грязи, мелких частиц, масел и жиров.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

LATIFLEX разбавляется водой в соотношении, зависящим от типа работ, а затем смешивается с сухими смесями и инертными наполнителями.

Обычно продукт разбавляется водой в соотношении 1:3, но в некоторых случаях, требующих особо эластичных, может применяться неразбавленным.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Продукт хранить и транспортировать при  температурах выше 00С

- Применять при температурах от +4ОС  до + 40 ОС

- Не применять неразбавленным в качестве грунтовки

- После работы промыть инструмент водой

- Хранить при температуре не ниже 5 ОС

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Улучшает химическую устойчивость растворов, особенно к действию растворителей

- Обеспечивает отличное связывание с различными поверхностями

- Повышает гибкость и прочность покрытий

- Повышает устойчивость к давлению и истиранию

- Снижает возможность появления трещин даже при тонком слое покрытия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Удельный вес | 1,04 г/см*3 |
| --- | --- |
| pH фактор | 7,5 - 9 |
| Сухой остаток | 57% |
| Вязкость | 0,2 – 0,3 Pas |
| Относительное удлинение на разрыв | > 2500% |
| Цвет | молочно-белый |
| Срок хранения | 18 месяцев |
| Упаковка | канистра - 5 кг, 20 кг |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЛЬВИЯ»

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 20, оф. 3/1

Контактный телефон: 8 (212) 40-10-05

эл.адрес: olvia-komi@mail.ru

http:// olvia11.ru