| PОROVENT FONDO |  |
| --- | --- |
| # Жидкая добавка, улучшающая связывание макропористой штукатурки с ремонтируемой основой |  |
| POROVENT |  |
| # Порошкообразная добавка, для изготовления макропористой штукатурки |  |

ПРОБЛЕМА

Наиболее важной причиной разрушения стен старых зданий или стен подвальных помещений является их повышенная влажность. Мигрирующая в структуре стены вода растворяет содержащиеся в материалах соли и выносит их к поверхности, испаряясь в атмосферу и оставляя соли в верхних слоях штукатурки, вода постепенно насыщает штукатурку большим количеством  вредных солей. Впоследствии, при увлажнении такой штукатурки, в ее порах из насыщенного раствора солей происходит рост кристаллов, которые и являются главным источником разрушения штукатурки.

ОПИСАНИЕ

PОROVENT SYSTEM – основана на комбинированном использовании добавок, увеличивающих макропористость штукатурки с последующим выпариванием влаги из поверхности.

Механизм выпаривания достигается за счет особенностей поверхности   и обеспечивается порами штукатурки, благодаря порошкообразным  пористым добавкам, используемым при подготовке раствора. Такая характеристика позволяет удалять влагу из штукатурки быстрее, чем влага накапливается.

PОROVENT SYSTEM состоит из двух частей:

-      PОROVENT FONDO - добавка, улучшающая связывание макропористой штукатурки с ремонтируемой основой;

- PОROVENT - пористая порошкообразная добавка, наделяющая штукатурку высоким уровнем макропористости. Однородная пористость способна выдержать любое увеличение объема, вызванное кристаллизацией солей и способна предотвратить деградацию штукатурки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

PОROVENT SYSTEM – используется там, где необходимо провести влагозащиту стен, подвергающихся сырости.

РАСХОД

1.0 литра PОROVENT FONDO достаточно для раствора необходимого для оштукатуривания  16 м2, при толщине раствора 0,5 см.

200 г PОROVENT достаточно  для раствора необходимого для оштукатуривания      6 м2, при толщине раствора 2 см.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- POROVENT следует хранить в сухом месте;

- не наносить штукатурку при температуре ниже +50 С или когда температура может опуститься ниже  в течение 24 часов;

- в летние месяцы и при работе в проветриваемом помещении, оштукатуренная поверхность должна увлажняться, для обеспечения хорошего затвердевания.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

-        при замешивании   материала работайте в защитной маске;

-        работайте в очках и перчатках;

-        работайте в хорошо проветриваемом помещении;

-        при попадании в глаза, промойте их немедленно большим количеством воды.

При работе  с POROVENT FONDO соблюдайте  следующие меры  предосторожности:

- при длительном контакте  с кожей возможны ожоги, так как связующее вещество является едким;

- храните в недоступном для детей месте;

- при попадании в глаза, промойте их немедленно большим количеством воды и обратитесь за консультацией к врачу;

- работайте в очках и перчатках.

МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

## Подготовка поверхности

При наличии влаги, удалите старую поврежденную штукатурку, приблизительно в радиусе 1 метра вокруг участка с очевидной сыростью. Тщательно зачистите поверхность щеткой  и промойте струей воды под  большим напором, чтобы удалить пыль, грязь и соли, содержащиеся в кладке и  крошащиеся частички между кирпичами.

Создание связующего слоя

С помощью цементного миксера подготовьте жидкий раствор, состоящий из 120 кг песка, 15 кг гашеной извести, 15 кг цемента и 1 л PОROVENT FONDO и воды. Нанесите получившийся раствор, как покрывающую штукатурку с максимальной толщиной 0,5 см.

### Создание макропористой штукатурки

С помощью миксера подготовьте раствор, состоящий из 180 кг песка, 30 кг гашеной извести, 15 кг цемента, 0.2 кг PОROVENT, предварительно растворенного в воде. Нанесите полученный раствор  с  рекомендованной толщиной – 2 см. Промежуточные слои могут не выравниваться; гладким должен быть только финишный слой.

Финишная обработка

При окраске рекомендуется использовать настенные краски с глубокими проникающими свойствами, содержащими силикон, известь или минеральные декоративные покрытия, такие как DECORFINE или SILICOLOR.

В сыром подвальном помещении, при наличии просачивающейся воды, перед нанесением осушающей штукатурки, обработайте поверхность осмотическим цементом  OSMOSEAL, нанеся его как шпаклевку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | POROVENT FONDO | POROVENT |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Жидкость | Порошок |
| Цвет | Прозрачный | Серый |
| Коэф-т пароизоляции |  = 10 |  |
| Плотность раствора, кг/л | 1,8 |  |
| Пористость штукатурки | 40 % |  |
| Упаковка | Канистра, 5 л | Пакет, 200 г |
| Срок хранения | 1 год | 2 года |

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- простота  нанесения;

- восстановление природной влажности кладки;

- оптимальное сопротивление при циклах мороз / оттепель.

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66