| # BLOCKYBOND |  |
| --- | --- |
| Клеящая выравнивающая смесь для блоков из ячеистого цемента |  |

ОПИСАНИЕ:

BLOCKYBOND – это клеящая порошковая смесь, состоящая из цемента, отобранного песка и специальных добавок, гарантирующих высокую технологичность и сцепление.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

BLOCKYBOND используется для внутренних и внешних работ при выполнении облегченной кладки из блоков ячеистого цемента или обожженного кирпича. Используется также для выравнивания внутренних и внешних стен.

РАСХОД

4-6 кг/м² обрабатываемой поверхности при наклейке и 1.4 кг/ м² при выравнивании.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не укладывать слишком большое количество блоков до высыхания клея.

- При высоких температурах смачивание основания удлиняет рабочее время.

- При неблагоприятных атмосферных условиях (высокая температура, ветер) обычное рабочее время в 20-25 минут может быть намного меньше, поэтому необходимо следить за тем, чтобы раствор не образовал «корку» перед укладкой. В случае образования «корки» достаточно перемешать его еще раз, не смачивая водой.

- Не использовать Блокибонд при температуре ниже +5° С, и после укладки предохранять от мороза и высокой температуры.

- Вымыть инструменты водой, а испачканные поверхности вытереть мокрой тряпкой.

- Хранить в сухом помещении.

ВНИМАНИЕ:

- При подготовке раствора использовать респиратор.

- Использовать перчатки и защитные очки.

- В случае попадания в глаза немедленно тщательно промыть водой.

ПРИМЕНЕНИЕ (СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Кладка должна быть прочной, ровной, без отслаивающихся участков, масла, жира, пыли и грязи.

Гипсовые основания должны быть прочными, сухими и обработаны Изолфикс Г перед нанесением BLOCKYBOND.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

BLOCKYBOND готов к употреблению и смешивается с 23% чистой воды (5.5 литра на мешок в 25 кг) с помощью низкооборотной механической мешалки.

Перемешивать раствор до получения однородной массы без комков, всегда добавляя смесь в воду.

Нанести раствор ровным слоем с помощью зубчатого шпателя или лопатки. В жарком климате при необходимости смочить водой блоки с высокой способностью абсорбирования.

На блоки, уложенные с помощью BLOCKYBOND, не должна попадать вода, и они не должны подвергать вертикальным и боковым нагрузкам в течение 24 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Внешний вид | Порошок |
| --- | --- |
| Цвет | Белесый |
| Удельный вес в смеси | 1,4 кг/литр |
| Удельный вес раствора | 1,65 кг/литр |
| Содержание воды в смеси | 5,5 литра х 25 кг |
| Время хранения раствора | 2-3 часа |
| Температура нанесения | От +5° С до +30° С |
| Начальное отвердевание | Через 24 часа |
| Рабочее время при 20° С | 20 минут |
| Прочность при сжатии через 28 дней | 11 Н/мм² |
| Прочность при давлении через 28 дней | 4,4 Н/мм² |
| Модуль эластичности | 2.550 Н/ мм² |
| Тепловое сопротивление | От -30° С до +90° С |
| Упаковка | Мешок, 25 кг |
| Срок хранения в сухом помещении | 12 месяцев |

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Простота использования

- Использование как клеящей смеси и как выравнивателя.

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66