| UNISIL G |  |
| --- | --- |
| Силиконовый нейтральный низкомодульный герметик для заделки швов |  |
| UNISIL G PRIMER |  |
| Грунтовка для пористых и осыпающихся поверхностей |  |

ПРОБЛЕМА

Герметизация швов сборных строительных конструкций требует применение материалов с постоянными эластопластичными характеристиками при температуре от -50° С до +120° С.

ОПИСАНИЕ

UNISIL G – это однокомпонентный эластичный низкомодульный герметик с постоянной эластичностью, без запаха, химически нейтральный.

UNISIL G обладает свойствами расширения в швах, подверженных большим нагрузкам.

UNISIL G способен поглощать  деформации в швах до 25%.

Сцепляется с большинством материалов без нанесения грунтовки. Время полимеризации удобно для проведения необходимых операций.

UNISIL G устойчив к агрессивным воздействиям атмосферы, ультрафиолетовых лучей и высокой температуре. Долговечен. После полимеризации не имеет никакого запаха.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

UNISIL G является идеальным средством для герметизации   соединительных швов, т.к. не способствует созданию линейной нагрузки соединяемых частей. Совместим с большинством строительных материалов: цементом, камнем, кладкой, кирпичом, сталью, стеклом, керамикой, крашеным деревом.

UNISIL G был разработан для герметизации расширяющихся швов и соединений на фасадах зданий, стенах и других цементных структурах. Используется для герметизации соединительных швов между половыми покрытиями и стенами, лестницами, между оконными переплетами и кладкой, для керамической облицовки, для трубопроводов и др.

РАСХОД

Примерный расход для шва 10 х 10 мм составляет 3 м погонных.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- При нанесении краски непосредственно на герметик следует провести тест на совместимость

- При использовании на пористых, осыпающихся поверхностях из абсорбирующих строительных материалов рекомендуется использование грунтовки UNISIL G PRIMER

- Непористые поверхности, такие как алюминий, стекло, металл и др. перед нанесением герметика должны быть очищены растворителем типа метилэтилкетона или трихлорэтилена

- Хранить в местах, недоступных для детей

- Избегать попадания в глаза и на кожу

- Не выбрасывать остатки в канализацию

- Использовать только в хорошо проветриваемом помещении

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка основания

Обрабатываемые поверхности должны быть очищены от пыли, отслаивающихся частей, масла, жира, битума или льда. Такие пористые поверхности как цемент, кладка на растворе и др. должны быть очищены механически с помощью стальной щетки или абразивного инструмента. UNISIL G очень хорошо сцепляется с большинством обычных оснований без нанесения грунтовки. В случае обработки очень пористых и пыльных оснований рекомендуется нанести один слой грунтовки UNISIL G PRIMER.

Нанесение

UNISIL G наносится при температуре от -10° С до +40° С без образования пузырьков воздуха во время нанесения. Герметик используется с соответствующим пистолетом. После нанесения прижимается влажным шпателем для удаления оставшихся пузырьков воздуха. Процесс выравнивания должен быть окончен до образования на герметике «пленки». Сразу после нанесения UNISIL G может быть удален обычными растворителями типа трихлорэтилена или метилэтилкетона.

После полимеризации герметик может быть удален только механическим путем.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Постоянная эластичность

- Простота применения

- Очень устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей

- Не смывается водой

- Химически нейтрален

- Не имеет запаха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Внешний вид | Паста |
| --- | --- |
| Цвет | Серый |
| Удельный вес (плотность) | 1,52 кг/литр |
| Время полимеризации пленки | 1-4 недели |
| Прочность (шкала Шор А) | 15 |
| Прочность на разрыв | 0,50 Н/мм² |
| Рабочее удлинение | 25% ширины шва |
| Удлинение на разрыв, не менее | 250% |
| Упругое последействие | >90% |
| Диапазон эксплуатационных температур | От -50° С до +120° С |
| Полезное рабочее время | Примерно 30 минут |
| Время вулканизации при 23° С | 1день/1мм – 1 неделя/5мм |
| Срок хранения (в закрытых тюбиках) | 9 месяцев |
| Упаковка UNISIL G | коробка по 24 тюбика х 310 мл |
| UNISIL G PRIMER | банка по 500 мл |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66