| PURPAINT AB |  |
| --- | --- |
| Двухкомпонентная полиуретановая краска для защиты бетона от карбонизации и агрессивных жидкостей |  |

ПРОБЛЕМА

Двуокись углерода, присутствующая в воздухе, повреждает бетон вследствие явления карбонизации, уменьшающей РН фактор ниже допустимого уровня щелочной защиты. Кроме того, бетонные конструкции разрушаются от действия агрессивных химических сред и влаги. Полиуретановая защитная краска PURPAINT AB способна защитить бетонные поверхности от воздействия СО2, агрессивных жидкостей и влаги.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

PURPAINT AB используется для зон с высокой проходимостью и автомобильных стоянок, благодаря высокому механическому сопротивлению и стойкости к горюче-смазочным материалам. PURPAINT AB рекомендуется для окрашивания внутренних поверхностей помещений, эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивных сред. PURPAINT AB сохраняет устойчивость блеска и противоскользящие характеристики и может быть рекомендован как отделочный материал для  помещений промышленного назначения.

РАСХОД

Расход материала  на бетонных основах составляет 200 г/м2 на слой толщиной 90 мкм.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- После использования тщательно очистить инструменты полиуретановым растворителем

- Хранить вдали от солнца и  источников тепла

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- При применении продукта использовать спецодежду, перчатки и очки

- В случае попадания в глаза и на кожу, немедленно промыть  водой с мылом

- Материал горючий

- Избегать вдыхания и попадания внутрь организма

- Хранить материал в плотно закрытых банках

- Хранить материал  вдали от источников  искр и огня

- Использовать только в хорошо вентилируемых помещениях

- Материал содержит изоцианаты

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка основы

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими, без пыли и грязи. Бетонные основы должны выдерживаться 28 дней и иметь процент влажности ниже 5%. Перед нанесением следует удалить следы масел и жиров механическим способом (фрезерованием, полировкой, пескоструйной очисткой, шлифованием шкуркой). Щели и впадины в стенах следует заполнить и выравнивать эпоксидным грунтом-шпаклевкой EPOSTOP ABC с добавлением 30 % кварцевого песка .

Нанесение

В случае нанесения краски на влажную бетонную основу, предварительно укладывается слой эпоксидного грунта EPOSTOP ABC. Через 24 часа после нанесения грунта, укладывается  PURPAINT AB. Компоненты А и Б предварительно смешиваются механическим малоскоростным миксером до получения однородной смеси. Нанесение краски производится кистью или валиком. Рекомендуется  нанесение двух слоев краски с интервалом в 4-6 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Компонент А | Вязкая жидкость |
| --- | --- |
| Цвет | Желтый RAL 1002 Слоновая кость RAL 1014 Зеленый RAL 6001 Коричневый RAL 8001 Серый LUCE RAL 7035 Серый TRAFFICO 7042 Красный RAL 3500 |
| КОМПОНЕНТ B | Вязкая жидкость |
| PURPAINT AB Соотношение компонентов А и B = 7:3 |  |
| Удельный вес (по массе) | 1,35 ± 0,01 кг/л |
| Сухой остаток | 70 ± 1% |
| Минимальная температура применения | + 10 °С |
| Время образования поверхностной пленки при Т=+20оС | 2 часа |
| Время жизни состава +20°С | 3 часа |
| Время твердения при температуре + 20° С | 8 часов |
| Время полного твердения при температуре + 20°С | 7-8 дней |
| Срок хранения в оригинальной упаковкой | 12 месяцев |
| Упаковка | Банка, 7 кг (Компонент А) Банка, 3 кг (Компонент B) |

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая адгезия и водонепроницаемость

- Стойкость к ультрафиолетовым излучениям

- Стойкость к воздействию морской воды, горючих и смазочных материалов, атмосферных агентов

- Сопротивление скольжению

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66