| RESISTO BIFINISHING AB |  |
| --- | --- |
| Двухкомпонентное выравнивающее финишное защитное покрытие для бетона |  |

ПРОБЛЕМЫ

Одной из основных причин разрушения железобетонных конструкций является карбонизация. Она является причиной коррозии арматуры, что в свою очередь влечет за собой растрескивание бетона, особенно в условиях повышенной вибрации.

ОПИСАНИЕ

Resisto BIFINISHING - двухкомпонентный состав (шпаклевка): 1- готовая смесь, содержащая   высокопрочные гидроизолирующие компоненты, отборные, инертные наполнители расширяющие и  добавки, повышающие технологичность раствора; 2 - полимерный состав диспергированный в воде. Смешивая два компонента, получаем готовый к применению раствор обладающий отличной адгезией и непроницаемый для воды и агрессивных атмосферных газов, таких как CO2 - SO2.

НАЗНАЧЕНИЕ

Resisto BIFINISHING пригоден для широкого спектра работ по выравниванию и защите бетонных поверхностей, в том числе, восстановленных с помощью ремонтных составов RESISTO -ряда.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Бетонная поверхность должна быть тщательно очищена от пыли, грязи, мелких частиц, масел и жиров, с помощью зубила, щетки, кисти, а также струей воды под высоким давлением.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

При смешивании первый компонент постепенно высыпается во второй. Для перемешивания использовать малоскоростной цементный миксер. Смешивание производить до получения однородной массы.

ПРИМЕНЕНИЕ

Resisto BIFINISHING наносится шпателем из нержавеющей стали, в один или более слоев, в зависимости от требуемой защиты и качества отделки. В жаркую погоду, чтобы избежать слишком быстрого высыхания , рекомендуется увлажнять свежее покрытие водой.

Окраска производится через 48 часов после нанесения защитными покрытиями INDECOLOR   или  ELASTOLIQUID.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Продукт хранить и транспортировать при  температурах выше 00С

- Не оставлять материал открытым воздействию солнечных лучей

- Не применять при температуре ниже 5 ОС

- При жаркой погоде поддерживать поверхность раствора влажной в течение 24 часов

- Хранить в фирменной упаковке в сухом месте

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Прост в применении, практически готов к использованию (достаточно смешать компоненты)

- Обеспечивает отличное связывание с бетонной поверхностью

- Высокая механическая прочность и устойчивость к динамическому давлению.

- Непроницаем для  воды и агрессивных газов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Рекомендованная толщина 1 слоя | 2 мм |
| --- | --- |
| Расход | 1,7 кг/м 2 /мм |
| Соотношение при смешивании | 25 кг : 5 л |
| Температура применения (нанесения) | не ниже + 50С |
| Время жизни раствора | 60мин |
| SBn (эквивалентная толщина слоя бетона по защите от СО2) | 300 см |
| Упаковка компонент А | мешок 25 кг |
| компонент В | канистра 5 кг |
| Срок хранения | 12 месяцев |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66