| SATURFIX |  |
| --- | --- |
| Жидкая гидроизолирующая добавка для бетонов и растворов |  |

| Цвет | белый |
| --- | --- |
| Исходное состояние | жидкость |
| Плотность | 1,01 + 0,02 кг/л |
| Упаковка | канистра 5 кг, 20 кг |
| Срок хранения | 12 месяцев |

ПРЕИМУЩЕСТВА

SATURFIX , смешанный с раствором:

*Сильно уменьшает капиллярность бетона, препятствует капиллярному подъему влаги, инфильтрации из течей, сырости кирпичной кладки

* Не повреждает арматуру, так как не содержит хлоридов

* Прост в применении

* Снижает образование кристаллов соли и плесени кладочных растворов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

SATURFIX   применяется для улучшения гидроизоляции бетонов, используемых  при строительстве:

* Фундаментов и стен оснований

*Дамб, пирсов, молов, доков

*Туннелей

*Террас и бетонной кровли

*Каналов, емкостей,  резервуаров, плавательных бассейнов

*Фундаментов и стяжек, находящихся в контакте с водоносным слоем

А также для растворов и штукатурок применяемых для:

- Стен, подверженных проливным дождям

- Полов и стен в подвалах

- Шахт лифтов

Следует отметить, что модифицированные SATURFIX растворы не противостоят капиллярной влажности при наличии гидростатического давления. В этих случаях требуется применение OSMOSEAL.

РАСХОД

Для бетонов и растворов  1.0 % от веса цемента.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Водостойкий раствор для оштукатуривания:

SATURFIX  до 1,0 % от веса цемента (предварительно смешать SATURFIX с водой)

В случае необходимости повышения адгезии в раствор добавляется адгезионная добавка COLLASEAL, смешанная с водой в соотношении 1:3.

При нанесении на новую бетонную поверхность следует переждать 20 дней перед оштукатуриванием. Старые поверхности должны быть очищены от штукатурки, грязи, пыли, масел, кристаллов солей.

Бетонный раствор для заливки в фундаменты и водостойкие стяжки:

Цемент не менее 350 кг/м3

Мытый песок, в котором не менее 5% гранул имеют размер 0,2 мм.

Соотношение вода/цемент не более 0,4.

FLUXAN – 1,5 % от веса цемента

SATURFIX – 1,0 % от веса цемента

Добавки вводятся в раствор и перемешивается дополнительно не более 3 минут.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- SATURFIX необходимо размешать в канистре перед применением.

- Применять только чистый песок с наличием всех размеров гранул (до мах 5мм)

- Использовать только портландцемент

- В каждом случае определять требуемое количество слоев

- Перед нанесением очередного слоя произвести обрызгивание адгезионным раствором

- Увлажнять оштукатуриваемые поверхности

- При ветреной или жаркой погоде увлажнять штукатурный слой ежедневно в течение двух недель

- Избегать применения в морозную погоду

- Следует периодически контролировать количество воздуха в растворе, поскольку оно может меняться в зависимости от типа наполнителя и соотношения вода/цемент

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не допускать попадания жидкости в глаза, на кожу. В случае попадания, немедленно промыть водой

- Продукт хранить и транспортировать при  температурах выше 00С

- Не выливать остаток в водосток

- Хранить в плотно закрытой канистре, защищенной от прямых солнечных лучей

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- PH фактор                                                                           9,5

- Вязкость по Форду                                                            11 сек

- Содержание хлоридов                                                       0

- Горючесть                                                                           не горюч

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66