| ECOCOLOR |  |
| --- | --- |
| #### Цементная антибактериальная самоочищающаяся краска |  |

ПРОБЛЕМА

Негативному влиянию загрязненного воздуха крупных городов и промышленных центров успешно противостоят современные экологические краски.

ОПИСАНИЕ

ECOCOLOR – революционный продукт, произведенный на основе светокаталитического цемента с возможностью эффективного удаления загрязнений, благодаря своей возможности окисления под действием естественного или искусственного света (удаление загрязнений до 90%).

Активный диоксид титана, входящий в состав краски, ускоряет все реакции окислений органических и неорганических загрязнений, выступая как катализатор. Открытые поверхности остаются чистыми и не изменяют свой внешний вид благодаря окислению и эффекту самоочистки.

Кроме того, ECOCOLOR воздействует на плесень и бактерии, разлагая данные микроорганизмы, что делает воздух чище и свежее.

При этом, ECOCOLOR не изменяет своей яркости и чистоты на протяжении многих лет.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ECOCOLOR может широко применяться для окраски бетонных поверхностей в различных областях строительства: туннели, парковки, фасады зданий, внутренние помещения жилых, торговых, промышленных, складских и т. п. объектов.

СПОСОБ  ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть тщательно очищена от пыли, грязи, масел, жиров, мелких частиц и слегка увлажнена. Трещины и неровности предварительно заделываются раствором RESISTO UNIFIX. Рыхлые поверхности требуют нанесения укрепляющей грунтовки PRIMER-FIX.

# ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Смешайте сухой состав ECOCOLOR с 40% чистой воды (8 л на 20 кг), постепенно добавляя ECOCOLOR в воду и перемешивая до однородной смеси. Рекомендуется использовать низкооборотную дрель со специальной насадкой.

# НАНЕСЕНИЕ

ECOCOLOR следует наносить щеткой или валиком в два слоя. Требуется перемешивать продукт, поддерживая его в жидком состоянии без добавления дополнительного количества воды. Второй слой следует наносить после схватывания первого с подложкой.

РАСХОД

Расход в 2 слоя составляет 0,5 – 0,7 кг/м2.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не применять дополнительные средства защиты (воски, смолы) поверх покрытия ECOCOLOR, так как это уменьшит самоочищающие свойства краски

- Не наносить продукт, если существует вероятность дождя, а также при ожидаемой температуре воздуха ниже +5оС или выше +30оС

- При попадании в глаза – промыть большим количеством воды

- Хранить в сухом помещении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| ## Внешний вид | ### Порошок |
| --- | --- |
| ## Цвет | Белый, серый, бледно-желтый, розовый, песочный, коричневый, бледно-оранжевый, оранжевый, желтый, морская волна, зеленый, светло-серый |
| Вяжущее вещество | Светокаталитический цемент |
| Удельный вес | 1,6 кг/л |
| Высыхание на отлип | 1-2 часа |
| Температура использования | +50С … +200С |
| Паропроницаемость | Высокая, 20 μ |
| Реакция окисления с: | Сернистый ангидрид, оксид углерода, формальдегид, метанол, этанол, бензол, толуол, этил-бензол, окись азота, диоксид азота |
| Антибактериальная реакция с: | Aspergillus niger, candida albicans, escherichia coli, staphylococcus aureus |
| Яркость (через 5 лет) | Не меняет |
| Упаковка, ведро | 20 кг |
| Срок хранения | 12 месяцев |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66