| ### EPOFOODY AB |  |
| --- | --- |
| Двухкомпонентное защитное эпоксидное покрытие для пищевых емкостей |  |

#### ОПИСАНИЕ

EPOFOODY AB – состав на базе эпоксидных смол (не содержащий растворителей), который был специально разработан для нанесения на поверхности, контактирующие с пищевыми продуктами и питьевой водой. Высокое содержание вяжущих эпоксидных веществ делает          EPOFOODY AB устойчивым к щелочам, солям, маслам, жирам и разбавленным кислотам.

##### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

EPOFOODY AB применяют для покрытия бетонных стенок ёмкостей, предназначенных для хранения питьевой воды, вин, соков, пищевых продуктов. Кроме того, EPOFOODY AB обычно применяют в помещениях для обработки пищевых продуктов, в винодельческой, мясоперерабатывающей промышленности, консервировании – то есть там, где необходимо соблюдение санитарных норм или просто чистоты. EPOFOОDY AB совершенно нетоксичен, не передает запахов и цвета.

###### РАСХОД

Средний расход EPOFOODY AB при нанесении в один слой составляет: 300 – 350 г/м2

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Сразу же после использования инструменты следует очистить с помощью нитро-растворителя;

- Во время работы необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты (очки, перчатки, защитный костюм);

- При попадании состава на кожу или в глаза необходимо удалить остатки средства салфеткой и тщательно с мылом промыть водой;

- Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении;

- В случае транспортировки или хранения средства при низкой температуре перед началом работы его можно разогреть на водяной бане для восстановления однородной консистенции;

- В закрытом помещении следует избегать вдыхание паров;

- Предохранять от попадания прямых солнечных лучей;

- Хранить вдали от источников огня.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Средство вредно при вдыхании или попадании на кожу рук и в глаза;

- Может вызвать ожог;

- Использовать защитную одежду, перчатки.

УКАЗАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка к работе

Поверхность, на которую будет наноситься состав, необходимо зачистить и обезжирить. Каверны, трещины и другие неровности бетонной поверхности должны быть выровнены раствором RESISTO UNIFIX. Затем на бетон наноситься один слой состава EPOSTOP ABC из расчета 350-700 г/м2 . Если ёмкость зарыта в землю, а наружные её стены не были обработаны водонепроницаемым (водоотталкивающим) составом, то в этом случае необходимо нанести на внутренние поверхности гидроизолирующий состав OSMOSEAL два слоя, а затем один слой состава EPOSTOP ABC.

Приготовление раствора и нанесение

Тщательно перемешайте компоненты А и В состава EPOFOODY AB до получения однородной массы. После того, как нанесенный слой EPOSTOP ABC затвердеет (48 часов, не менее), можно наносить средство EPOFOODY AB в два слоя, толщиной приблизительно 250-300 мкм (на слой) кистью или валиком. Интервал  между слоями  EPOFOODY AB не менее 24 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ## Компонент A |  |
| --- | --- |
| Внешний вид | Густая жидкость |
| Цвет | Белый |
| ## Компонент B |  |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость |
| ## Раствор A+B |  |
| ## Соотношение компонентов А:B | 3,3 : 1 |
| Внешний вид | Густая жидкость |
| Цвет | Белый |
| Плотность | 1,2 кг/л |
| Минимальная температура нанесения | +10оС |
| Время затвердевания (влажность 65%, тем-ра +200С) - «на отлип» - полное затвердевание | 14 часов 7 суток |
| Диапазон эксплуатационных температур | -200…+600С |
| Срок хранения | 12 месяцев |

Упаковка 4,3 кг (А - 3,3 кг; B – 1,0 кг)

ПРИМЕЧАНИЕ

Состав EPOFOODY AB проходил испытания в течение 10 дней при температуре +400С в экспериментальном центре по проблемам хранения пищевых продуктов в г. Парма (Италия). Испытания свидетельствуют о непревышении нормативов безопасности, согласно декрета от 21/03/73 для: дистиллированной воды; уксусной кислоты (3%); этилового спирта (15%).

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66