| GRANICOL AB RAPID |  |
| --- | --- |
| Двухкомпонентный клей на цементной основе быстрого схватывания для керамики, мозаики, натурального и композитного камня |  |

ПРОБЛЕМА

Приклеивание натуральных или композитных камней, стеклянной мозаики и керамического мрамора или гранита всегда требует клея с высокой клеящей способностью и повышенной эластичностью.

ОПИСАНИЕ

GRANICOL AB RAPID является двухкомпонентным клеем. Часть А (25 кг) представляет собой сухую смесь, состоящую из гидравлического вяжущего, отборного кварцевого песка, специальных добавок. Часть В (6 кг) состоит из акриловых смол в водном растворе, улучшает характеристики по клеящей способности, водонепроницаемости, эластичности.

Специальная формула GRANICOL AB RAPID дает быстрое схватывание и гарантирует возможность хождения по уложенному покрытию через 3-4 часа.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- GRANICOL AB RAPID гарантирует быструю укладку и немедленный ввод в эксплуатацию использованных объектов

- предлагает надежное приклеивание на трудной поверхности, в т.ч. неабсорбирующих материалов

- идеален для укладки мрамора и гранита

- не оставляет пятен и обладает прекрасной сопротивляемостью перепаду температур и механическим воздействиям

- GRANICOL AB RAPID рекомендуется также для укладки керамического мрамора и гранита, композитных камней

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка основы

Основа должна быть очищена от пыли, масла и жиров.

Конструкции должны быть сухими и выдержанными. Основы на базе гипса должны быть обработаны с помощью грунтовки PRIMER FIX.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Раствор готовится путем перемешивания компонента А ( мешок 25 кг ) и компонента В ( канистра 6 кг ). Следует использовать низкооборотную дрель или миксер, медленно всыпая порошок в латекс до получения однородной массы, лишенной сгустков.

Время жизни раствора около 40 минут при температуре 20ОС.

Более высокие температуры уменьшают время жизни раствора и время нахождения в открытом состоянии. Раствор наносить с помощью зубчатого шпателя.

РАСХОД

2,5 - 5,0 кг на м2 в зависимости от размера плитки и вида шпателя

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- В случае повышенных температур смачивание основы помогает увеличить время нахождения в открытом состоянии. При неблагоприятных условиях окружающей среды ( повышенной температуре, ветре ) время нахождения в открытом состоянии, равное 20 мин., может намного уменьшиться. Поэтому, перед укладкой плитки необходимо проверять, чтобы на клее не образовалась пленка, которая может противодействовать приклеиванию. В случае образования такой пленки, достаточно вновь перемешать раствор с помощью зубчатого шпателя без его смачивания

- Не использовать GRANICOL AB RAPID при температурах ниже +5ОС и защищать сделанное покрытие ото льда и повышенных температур

- Хранить и транспортировать продукт при температурах выше 00С

- Инструмент очищать водой, а уложенную поверхность мокрой тряпкой. Хранить в сухом месте

- При нанесении на имеющиеся покрытия необходимо промыть поверхности водой с содой в пропорции  ( 9:1 )

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Класс EN 12004 | С2F |
| --- | --- |
| Cоотношение | Компонент А (25 кг) + компонент В (6 кг) |
| Время жизни раствора | 40 минут |
| Время работы с раствором при Т=20ОС | 20 минут |
| Время подгонки плитки (камня) | 35 минут |
| Начало хождения | 3-4 часа |
| Начало интенсивного хождения | После 24 часов |
| Заделка швов | После 4 часов |
| Сопротивление на отрыв (через 28 дней) | 25 кгс / см2 |
| Температура использования (эксплуатации поверхности) | -30ОС…+ 90ОС |
| Компонент А | Компонент В |
| Внешний вид : белый или серый порошок | Внешний вид : латекс беловатого цвета |
| Удельный вес : 1,35 кг/л | Удельный вес : 1,01 кг/л |
| Хранение в сухом месте : 12 месяцев | Сухой остаток - 21%, РН=8 |
|  | Горючесть - нет |
|  | Хранение в оригинальной упаковке:12 месяцев |

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Особенно рекомендуется для работ по облицовке бассейнов, при фасадных работах, для укладки больших форматов плитки и натурального камня, укладки на уже имеющиеся покрытия и облицовки из неабсорбирующих материалов типа керамического гранита.

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При перемешивании защищать дыхательные пути с помощью маски. Защищать руки и глаза при помощи очков и перчаток. Проветривать место работы. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды.

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66