| AUTOTENE BASE |  |
| --- | --- |
| Самоклеящаяся полимерно-битумная гидроизоляционная мембрана "холодного" применения |  |

ОПИСАНИЕ

AUTOTENE BASE - самоклеящаяся  гидроизоляционная мембрана, изготовленная из эластомерно-битумной смеси, упрочненная полиэстером. С верхней стороны покрыта мелкой песочной посыпкой. Нижняя поверхность мембраны защищена силиконовой пленкой, которая удаляется при укладке мембраны.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

AUTOTENE BASE (3) рекомендуется при устройстве гидроизоляционного ковра на кровле, если в качестве термоизоляции используются термочувствительные материалы (пенополистирол, древесина и т.п.) и применяется как промежуточный слой между изолирующим материалом (2) и наплавляемой рулонной гидроизоляцией (4).  Тепло, выделяемое пропановой горелкой при нанесении последующих слоев гидроизоляции, усиливает холодное крепление AUTOTENE BASE, образуя прочное, долговечное, эластичное крепление гидроизоляционных материалов к теплоизоляционному материалу. В этом случае гидроизоляционная поверхность не требует пригружающей посыпки гравием. Верхний слой  AUTOTENE BASE плавится от воздействия огня газовой горелки и наплавляемый сверху рулонный материал надежно прикрепляется к AUTOTENE BASE.

В случае устройства кровель с уклоном более 10% покрытие требует обязательного механического закрепления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | AUTOTENE BASE/P |
| --- | --- |
| Усиление | полиэстер |
| Толщина полимерно-битумной смеси, мм | 3,0 |
| Стабильность при температуре 1000С | стабилен |
| Цвет | Черный |
| Предел прочности на разрыв, N/5 см |  |
| Продольное | 400 |
| Поперечное | 300 |
| Максимальное удлинение, % |  |
| Продольное | 40 |
| Поперечное | 40 |
| Эластичность при низких температурах, 0С | -15 |
| Температурная стабильность, 0С | 100 |
| Водонепроницаемость, не менее, кПа | 60 |
| Размер рулона, м | 1х10 |
| Количество рулонов на поддоне, шт. | 30 |

Материал соответствует стандартам ISO 9001 и 14001, сертифицирован Центром госсанэпидемнадзора РФ.

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66