| SIGILSTIK |  |
| --- | --- |
| Полимерно-битумный герметик для битумных, металлических, стеклянных, деревянных и бетонных поверхностей |  |

ПРОБЛЕМА

При выполнении строительных работ требуется герметизация различных строительных материалов. Поэтому необходимо использовать герметики, имеющие хорошую эластичность и сопротивление ультрафиолетовым лучам, а также высокую степень водонепроницаемости как при низких, так и при высоких температурах.

ОПИСАНИЕ

SIGILSTIK - тиксотропная паста, состоящая из битума, добавок и специальных смол придающих герметику высокие характеристики упругости, водонепроницаемости, адгезии к разным видам материалов, а также хорошую стойкость к воздействию солнечных ультрафиолетовых лучей.

Кроме того, SIGILSTIK имеет высокую стойкость к воздействию многих видов кислот, а также к атмосферным факторам. Герметик имеет хорошую эластичность.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

sigilstik - используется  для ремонта и восстановления гидроизоляционных покрытий различного типа, для наклеивания теплоизоляционных панелей на деревянные и бетонные поверхности, гидроизоляции водосточных лотков, фонарей. Он имеет отличную адгезию к стеклу и металлическим поверхностям. SIGILSTIK предназначается для гидроизоляции разных видов покрытий, таких как битумные и металлические. Его применение возможно на слегка влажные поверхности.

РАСХОД

При точечном приклеивании изоляционных панелей на бетонные и оштукатуренные поверхности, имеющие высокую степень поглощаемости, расход материала составляет 200-300 г/м2. Расход герметика (картридж 310 мл)  составляет 12  погонных метров в шве 5х5 мм.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- минимальная температура применения составляет +50С;

- хранить при положительных температурах;

- инструменты, использованные для нанесения мастики, можно промыть простой водой при условии, что герметик не успел затвердеть;

- не применять герметик при непогоде, поскольку дождь или мороз могут смыть или повредить невысохший слой;

- перед нанесением  герметика на непористые поверхности, такие  как  стеклянные или металлические, необходимо их обезжирить растворителем;

- избегать контакта с глазами и кожей;

- не выбрасывать остатки в канализационную сеть.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности.

Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми, без масляных пятен и пыли. Незакрепленные, рыхлые части поверхности должны быть удалены. Пористые поверхности (цемент, раствор, кирпичная кладка) должны быть очищены металлической щеткой. SIGILSTIK прекрасно наноситься на большинство материалов без нанесения грунтовочного слоя. Однако, на очень старые и пыльные поверхности рекомендуется нанести слой праймера INDEVER.

SIGILSTIK наноситься при температурах от +50С до + 400С, при помощи строительного пистолета, избегая образования пузырьков. Данную операцию необходимо выполнить до того, как на слое мастики образовалась пленка.

Застывший герметик можно удалить только механическим способом. Его можно окрасить защитной краской SOLARIS.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая адгезия к различным строительным материалам;

- благодаря отличной тиксотропности может применяться как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях;

- сохраняет эластичность;

- стоек к  воздействию ультрафиолетового излучения;

- без запаха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| внешний вид | черная паста |
| --- | --- |
| удельный вес | 1,03 - 1,05 кг / дм3 |
| сухой остаток | 62-65 % |
| воспламеняемость | невоспламеняемый |
| температура использования | от +5оС до +35Ос |
| срок хранения | 12 месяцев. |
| упаковка (коробка 24 шт.) | туба 310 мл. |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66