| OSMOSEAL |  |
| --- | --- |
| Осмотический гидроизолирующий цемент |  |

ПРОБЛЕМА

Основной причиной плохого состояния подземных и частично заглубленных помещений является накопление влаги поступающей в результате инфильтрации воды из почвы. Это является следствием неадекватной внешней гидроизоляции фундамента. Осмотические цементы позволяют просто и экономично решить проблему гидроизоляции изнутри, без проведения дорогостоящих работ по восстановлению внешней гидроизоляции.

ОПИСАНИЕ

OSMOSEAL - готовая смесь, содержащая высокопрочные влагозащитные составы, специальные добавки и отборные, инертные наполнители. Взаимодействуя с гидроокисью кальция, данные продукты образуют твердые нерастворимые кристаллы, осмотически закрывающие капиллярную сеть обрабатываемой поверхности.

НАЗНАЧЕНИЕ

OSMOSEAL применяется  для гидроизоляции внутренних и внешних фундаментов и оснований, шахт лифтов, подземных гаражей и складов, внешних и внутренних стен емкостей, цистерн с водой или среднеагрессивными жидкостями, дренажных систем и туннелей.

Подходит для гидроизоляции емкостей с питьевой водой с соотношением площадь поверхности/объем < 0,5 (Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 77.01.03.570.П.048723.11.05  от  21.11.2005 года).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемая поверхность должна быть тщательно очищена от старой штукатурки,  пыли, грязи, мелких частиц, масел и жиров, с помощью зубила, щетки, кисти, а также струей воды под высоким давлением. Основные протечки следует заблокировать раствором BETONRAPID. Места просачивания влаги обрабатываются раствором OSMOSEAL с добавлением BETONRAPID, смешанными в пропорции 3:1.

Удаляются все посторонние включения, выступающая металлическая арматура и расширяются углубления, образовавшиеся в результате протечек. Все впадины и пустоты заполняются безусадочным раствором RESISTO UNIFIX.

Углы между стенами и полом закрываются угловыми филенками из раствора RESISTO TIXO. Увлажнять поверхность до полного насыщения (перед применением OSMOSEAL), а оставшуюся на поверхности воду удалить с помощью губки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

OSMOSEAL (мешок 25 кг) смешивается с 4,7 л чистой воды и размешивается в низкоскоростном миксере до достижения консистенции, достаточной для нанесения раствора жесткой кистью или шпателем. Для улучшения связи с гладкой или сложной формы поверхностью рекомендуется предварительно смешать 1,5 л латексной добавки COLLASEAL с 3,5 л воды, а затем добавить в эту смесь 25 кг OSMOSEAL.

На поверхностях, которые подвержены вибрациям и усадкам использовать латексную добавку LATIFLEX. Рекомендуется смешать 1 л LATIFLEX + 4 л воды, а затем добавить в эту смесь 25 кг OSMOSEAL.

ПРИМЕНЕНИЕ

OSMOSEAL наносится кистью первый слой и последующие шпателем в течении часа после приготовления раствора. В процессе нанесения раствор следует постоянно перемешивать. Раствор наносится сверху вниз, до достижения сплошного слоя. Второй слой наносится после отвердения первого по методу «свежее на свежее».

Суммарный расход составляет ~ 3-4 кг/м2. Участки с пешеходным доступом необходимо покрыть защитным слоем цементного раствора толщиной 3-5 см.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не применять OSMOSEAL на поверхностях подверженных вибрациям и усадкам (в этих случаях пользоваться раствором OSMOLASTIC или добавлять в раствор OSMOSEAL латексную добавку LATIFLEX).

- Не подвергать поверхность нагрузкам ранее 48 часов после нанесения раствора.

- Не применять при температуре ниже +5 ОС.

- В жаркую или ветреную погоду не допускать слишком быстрого высыхания раствора; избегать образования пленки воды на поверхности.

- При обработке осыпающихся поверхностей нанести штукатурный слой цементного раствора, армированный оцинкованной сеткой, приклепанной к стене.

- Не добавлять в раствор воду, сверх указанного количества.

- Хранить в фирменной упаковке  и в сухом месте.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Хорошая выработка при обычном применении.

- Хорошая проникаемость и адгезия к поверхности.

- Обеспечивает паропроницаемость.

- Отлично выдерживает давление воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Сопротивление давлению (через 28 дней) | 400 кгс/см2 |
| --- | --- |
| Сопротивление на изгиб (через 28 дней) | 70 кгс/см2 |
| Адгезия к бетону (отрыв от поверхности) | >26 кгс/см2 |
| ### Расход | 1,5 кг/м2 /cлой/мм |
| Водопроницаемость при давлении 7 атм | 0,003 л/м2/час |
| Температура применения (нанесения) | не ниже + 50С |
| Температура использования поверхности | -30ОС...+90ОС |
| Цвета: OSMOSEAL | серый, белый |
| Срок хранения | 24 месяца |
| Упаковка | мешок, 25 кг |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЛЬВИЯ»

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 20, оф. 3/1

Контактный телефон: 8 (212) 40-10-05

эл.адрес: olvia-komi@mail.ru

http:// olvia11.ru