| WETBOND RAPID |  |
| --- | --- |
| Эластичный клей быстрого применения для кладки плитки, керамического гранита и натурального камня на пол |  |

ПРОБЛЕМА

Нанесение слоя клея на пол с гарантией повышенных склеивающих свойств и необходимостью быстрого застывания.

ОПИСАНИЕ

Состав WETBOND RAPID – это предварительно смешанное порошковое клеящее вещество, состоящее из цемента, отборного кварцевого песка, порошковой смолы и специальных добавок, которые улучшают технологичность и склеивающие свойства. При смешивании с водой состав WETBOND RAPID принимает вид полужидкой пасты, легко поддающейся разглаживанию, которую рекомендуется наносить на всю обратную поверхность плитки (необходима лишь небольшая подгонка рукой).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Состав WETBOND RAPID используется для укладки керамической плитки, керамического гранита и природного камня всех типов среднего и большого размера. Состав WETBOND RAPID предназначен для нанесения на полы с подогревом и может использоваться на поверхностях, подверженных вибрациям и структурным перемещениям. Состав допускает применение в качестве выравнивающей мастики для подстилающего слоя, с толщиной от 3 до  20  мм или для «толстой» укладки отделочного материала с толщиной клеящего слоя до 20 мм.

В особенных случаях применяется для:

- быстрого приклеивания керамических плиток «под фарфор» (стекловидных материалов) крупного формата на пол в случаях, когда требуется быстрое высыхание, например, на промышленных предприятиях, в общественных заведениях, офисах, магазинах, холодильных камерах, бассейнах и др.;

- укладки на полы с подогревом и на поверхностях, подверженных вибрациям и структурным перемещениям;

- быстрой замены плитки с одновременным ремонтом подстилающей поверхности.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Состав WETBOND RAPID может быть нанесен на все обычные поверхности, которые должны быть твердыми и очищенными от посторонних частиц, жира, масла, пыли, грязи и др. Гипсовые или непрочные цементные подложки перед нанесением клея должны быть обработаны грунтовкой PRIMER-FIX.

ПОДГОТОВКА  РАСТВОРА

Состав WETBOND RAPID готов к использованию; в состав необходимо добавить примерно 22 % чистой воды ( 5,5 л ) и перемешать при помощи механического смесителя до образования однородной пасты без каких-либо сгустков. Раствор остается готовым к использованию в течение приблизительно 1 часа (время зависит от условий окружающей среды).

НАНЕСЕНИЕ

Состав WETBOND RAPID наносится, как правило, шпателем с полукруглыми зубцами. При укладке плитка слегка прижимается для достижения полного контакта с клеем; необходимо минимизировать время после нанесения клея на основу и укладкой плитки, т.е. не дожидаться образования на поверхности подсохшего слоя. При использовании клея в качестве мастики для заполнения неровностей до 20 мм добавить 20 % чистого песка соответствующего гранулометрического состава.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- При высокой температуре окружающей среды минимизировать промежуток времени между нанесением клея на подложку и укладкой материала.

- Если обратная сторона плитки слишком пыльная или обладает слишком высокими абсорбирующими свойствами, рекомендуется сполоснуть плитки, погрузив на короткое время в воду.

- При неблагоприятных условиях окружающей среды (высокие температуры, ветер) время выдержки на воздухе, составляющее обычно 20 – 25 мин., может значительно сократиться.

- Не использовать WETBOND RAPID при температурах ниже +50С, после укладки защищать покрытие от мороза и высоких температур.

- Облицованные поверхности чистить мягкой тряпкой, смоченной в воде до затвердевания состава.

- Хранить в сухих помещениях.

РАСХОД

В качестве клея: 4 – 5 кг/м2 в зависимости от плоскостности подложки, типа плитки и размера зубцов шпателя. В качестве мастики: 1,7 кг/м2 /мм.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Для защиты дыхательных путей при смешивании вещества надевать специальные маски.

- Для защиты рук и глаз использовать перчатки и очки.

- При попадании в глаза незамедлительно промыть большим количеством воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Вид | Порошок |
| --- | --- |
| Цвет | Серый |
| Класс prEN 12004 | С2F |
| Удельный вес сухого вещества | 1,6 кг/литр |
| Удельный вес раствора | 1,8 кг/литр |
| Время жизни раствора | 1 час. |
| Время подгонки плитки при 200 С | 20 мин. |
| Время схватывания | 35 мин. |
| РН-уровень раствора | 12 – 14 |
| Температура нанесения состава | от +50 С до +400 С |
| Сопротивление на отрыв через 28 дней | 18 кг/см2 |
| Возможность эксплуатации поверхности | После 4-6 час. |
| Затирка швов | После 4-6 час. |
| Диапазон рабочих температур | от –300 С до +900 С |
| Упаковка | Мешок 25 кг |
| Хранение в сухих помещениях | 12 мес. |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66