| ## BETONSAN |  |
| --- | --- |
| Сухая противоморозная добавка для цементно-песчаного раствора и бетона, не содержащая хлоридов |  |

| Цвет | белый |  |
| --- | --- | --- |
| Исходное состояние | порошок |  |
| Упаковка | мешок 1кг (коробка -25 шт) |  |
| Срок хранения | 2 года |  |
| ПРЕИМУЩЕСТВА: |  |  |

BETONSAN, смешанный с раствором:

- Ускоряет твердение раствора при низких температурах, позволяет избежать замерзание состава

- Повышает жесткость созданной цементной или бетонной поверхности в сравнении с обычной (без добавки)

- Защищает раствор от воздействия низких температур до –10оС (согласно используемым пропорциям применения добавки)

- Не содержит хлоридов, разрушающих целостность металлической арматуры. Не дает высолов на созданных поверхностях

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

BETONSAN добавляется в:

- Бетон для фундамента

- Армированный или предварительно напряженный бетон

- Бетон заводского изготовления

- Штукатурный раствор

- Раствор для кирпичной кладки

#### РАСХОД

Пропорция (кг) и расход (м3) смеси (с добавкой BETONSAN) для температуры применения до –5ОС:

Для штукатурного раствора:

- Портландцемент			50 кг

- Чистый песок			150 кг

- BETONSAN				0,5 кг

Для бетона:

- Портландцемент						400 кг/м3

- BETONSAN							4 кг/м3

- Для температуры от –5оС до –10оС количество BETONSAN должно быть увеличено вдвое

#### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

BETONSAN смешивается с цементом и инертными материалами до того как к смеси будет добавлена вода. Затем весь состав перемешивается вручную или автоматически.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Использование BETONSAN не освобождает от выполнения традиционных инструкций по приготовлению цементной раствора и бетона

- Использовать требуемые марки цемента и пропорции при приготовлении раствора (избегать излишнего количества воды)

- Для раствора использовать воду с температурой около 20оС

- Сократить время использования (ускорить работу)

- Не делать кладку на мороженые поверхности

- Защищать уложенный бетон изоляционными материалами, матами, бумажными пакетами или пластиковыми листами

- Работы не должны производиться, если температура в течение 12 часов держится ниже –10оС

- Для известкового раствора использовать морозоустойчивые добавки, содержащие хлориды

ВНИМАНИЕ:

- Не допускать попадания BETONSAN в глаза, на кожу. В случае попадания, промыть водой

- Не сбрасывать остатки в водосток

- Хранить в сухом месте

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66