DIFFUSER ALU

Дренажная пароизоляционная полимерно-битумная гидроизоляционная с конусами на изнаночной стороне.

ПРОБЛЕМА

Пароизоляционные мембраны используются для изоляции очень сырых перекрытий: бассейны, прачечные, красильни и предприятия с производственным циклом, связанным с выработкой большого количества пара, в таким местах хорошо действуют мембраны, укрепленные алюминиевой фольгой, которая является высокоэффективным паровым барьером. Не смотря на это, конденсат может образовываться в пространстве между паровым барьером и перекрытием и впитываться в вышележащие слои.

ОПИСАНИЕ

DIFFUSER ALU – дренажная пароизоляционная мембрана, созданная компанией INDEX для отвода влаги, скапливающейся под пароизоляционным барьером. Изнаночная сторона мембраны DIFFUSER ALU имеет серию толстых конусов покрывающих, приблизительно 35% поверхности, за исключением полосы, оставленной для нахлестов. Конусы выступают на 3-4 мм над мембраной и при нагревании их горелкой становятся густыми клейкими заклепками, которые надежно приклеиваются к основанию. Таким образом образуется воздушное пространство между пароизоляционным слоем и поверхностью. Конденсат может легко выводиться вдоль мембраны не встречая помех и не скапливаясь.

Хорошая адгезия к поверхности, которая обеспечивается контактом приблизительно 40% от всей поверхности, решает проблемы, связанные с сильным ветром и, что не менее важно, позволяет наносить ее без механической фиксации к поверхности с уклоном до 40%.

DIFFUSER ALU – укреплена стеклотканью и алюминиевой фольгой толщиной 60 микрон, что образует общий паровой барьер. Стеклоткань и фольга погружены в гидроизолирующую массу дистиллированного битума, предназначенного для промышленного использования и имеющего высокое содержание эластомерных и пластомерных полимерных добавок. Такие характеристики битума   увеличивают срок службы и противостоят высоким температурам, в то время, как клеящие качества и непроницаемость битума остается без изменения. Изнаночная сторона мембраны покрыта  полиэтиленовой пленкой FLAMINA, которая при нагревании ее горелкой  плавится, обеспечивая быстрое нанесение и высокую адгезию. Верхний слой мембраны покрыт специальным тальковым покрытием.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

DIFFUSER ALU – дренажная пароизоляционная мембрана для кровель с плохой вентиляцией  на очень влажных кровлях, там, где угроза образования водного конденсата под паровым барьером очень высока. За счет точечного закрепления DIFFUSER ALU поглощает дифференциальное движение поверхности без разрывов.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

DIFFUSER ALU – прикрепляется с боковым нахлестом к поверхности с помощью пропановой горелки, которая расплавляет нижнюю часть конусов.

В продольном направлении мембрана наноситься встык, без нахлестов. Швы между листами обрабатываются полосками мембраны (ELASTOCENE/P), шириной не менее 14 см.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | DIFFUSER ALU |
| --- | --- |
| Армирование | Стеклоткань и алюминиевая фольга |
| Толщина алюминиевой фольги | 60 микрон |
| Удельный вес | 4,000 г/м2 |
| Количество конусов / м2 | 156,7 |
| Диаметр конусов | 18 мм |
| Толщина мембраны | 3,5+/-0,2мм |
| Ширина нахлеста | 70мм |
| Толщина конусов | 5,5+/-0,5мм |
| Адгезия к бетону |  100 кПa |
| Пароизоляция | > (абсолютная) |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66