| PLANORAPID |  |  |
| --- | --- | --- |
| Быстрый раствор для выравнивания пола |  |  |
| Цвет | серый |  |
| Состав | специальный цемент, отборные инертные кварцевые материалы, синтетические смолы |  |
| Исходное состояние | сухой порошок |  |
| Упаковка | 25 кг |  |

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Быстро образует идеально ровную поверхность, готовую для дальнейшего использования

- Не уменьшается в объеме и не образует трещин

- Не отслаиваются тонкие слои

- Может применяться поверх старых уже существующих покрытий без их предварительного удаления

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется только внутри помещений для создания ровных поверхностей, предназначенных под настил различных типов полов (из плитки, паркета, ковровых покрытий, линолеума и т.п.).

Применяется на следующих основах:

| - стяжки на цементной основе - бетонные перекрытия - существующие цементные полы | - безводные стяжки - нагревающиеся стяжки - асфальт |
| --- | --- |

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть очищена от мусора, грязи, жира и масел, а также быть совершенно сухой и отвердевшей.

Гипсовые поверхности, старые полы должны быть предварительно обработаны грунтовкой (PRIMER FIX).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

- Медленно высыпать PLANORAPID в контейнер, содержащий чистую воду (6 литров воды на 25 кг смеси) и медленно перемешивать до тех пор, пока раствор не станет жидким без гранул и комков

- Не добавлять воду после перемешивания раствора, это существенно снизит его качество

- Приготавливать только такое количество раствора, которое будет использовано в течение 30...40 минут

- Если требуется создать слой толщиной свыше 10 мм, перед созданием раствора добавить в PLANORAPID примерно 30% мытого кварцевого песка и перемешать

ПРИМЕНЕНИЕ (СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ)

Для применения PLANORAPID можно использовать автоматические средства подачи раствора (насосы).

Использование шпателя для разглаживания вылитого раствора не только облегчает и ускоряет работу с раствором, но и способствует уменьшению его расхода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Расход | 1,3 кг/м2/мм |  |
| --- | --- | --- |
| Время жизни раствора | 40 мин. |  |
| Температура применения (при которой наносится раствор) | +5оС...+35оС |  |
| Возможность хождения по застывшей поверхности при толщине слоя: |  |  |
|  | 1 мм | 3 часа |
|  | 5 мм | 6 часов |
|  | 10 мм | 7 часов |
|  | 20 мм | 8 часов |
| Возможность высыхания при толщине слоя: |  |  |
|  | 1 мм | 5 часов |
|  | 5 мм | 24 часов |
|  | 10 мм | 48 часов |
|  | 20 мм | 7 дней |
| Сопротивление давлению | 350 кг/см2 |  |
| Сопротивление изгибу | 110 кг/см2 |  |
| Срок хранения | 12 месяцев |  |

РЕКОМЕНДАЦИИ

После полной готовности поверхности, созданной с помощью PLANORAPID, для нанесения различных типов покрытий рекомендуется использовать специальные клеи, производимые компанией "INDEX": SUPERBOND, FLEXBOND, GLASSBOND, GENIUSTRONG,  ELASTOCOL AB.

ВНИМАНИЕ:

- Не применять раствор при температуре ниже +5оС

- Не применять вне помещений

- Не добавлять воду в раствор после его первоначального смешивания, это может изменить его характеристики

- Не добавлять цемент в приготовленный раствор

- При приготовлении раствора предохранять глаза от попадания смеси

- Вымыть инструмент чистой водой

- Смесь хранить в сухом месте

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66