| HELASTA/P |  |
| --- | --- |
| Эластомерная гидроизоляционная мембрана |  |

ОПИСАНИЕ

HELASTA – гидроизоляционная мембрана на основе битума, модифицированного полимерами SBS (стирол-бутадиен-стирол), усилена нетканой непрерывной полиэстеровой материей SPUNBOND. Верхний и нижний слой покрыт температурной пленкой FLAMINA с теснением, сигнализирующей о готовности мембраны к нанесению.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой, сухой, гладкой, без неровностей и сколов. Перед нанесением рулона поверхность необходимо высушить. Время высыхания зависит от погоды и колеблется от 8 дней до 3 недель. Затем основание, на которое наносится мембрана, грунтуется битумным праймером INDEVER.

НАНЕСЕНИЕ

HELASTA  обладает отличной эластичностью при низких температурах и высокой механической прочностью. Это означает, что мембрану можно использовать для гидроизоляции крыш, сделанных из бетона, бетонной плиты, металла или дерева.

Стабильность при низких и высоких температурах позволяет использовать мембрану в холодном и тропическом климате. Отличное  приклеивание к поверхности и по швам дает возможность закрепить мембрану горелкой или при помощи механического фиксирования. Крепление укладываемой мембраны производится с помощью пропановой горелки, ножа и шпателя с закругленной кромкой.

В зависимости от конструкции, мембрана может закрепляться полностью, точечно или укладываться свободно. Рулон укладывается на основу стороной покрытой пленкой FLAMINA с тиснением. Нижняя сторона мембраны разогревается до 150оС, при этом, пленка и нижний слой битума оплавляется, рулон медленно разворачивается и приклеивается к основе. При точечном креплении, пламенем горелки воздействуют только на точки, подлежащие креплению, или используют вспомогательную мембрану PERFOBASE.

Правильный выбор температуры для прикрепления мембраны определяется расплавлением защитной пленки FLAMINA.

Мембрана должна иметь боковой нахлест 100 мм и торцевой 150 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Мембрана не содержит угольной смолы;

- Мембрана не содержит асбестов;

- Повышенная гибкость при отрицательных температурах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Толщина | 4; 5 +0,2 мм |
| --- | --- |
| Температурная стабильность, не менее | + 140ОС |
| Эластичность при низких температурах | -25ОС |
| Водная непроницаемость | абсолютная |
| Паровая проницаемость | > 20.000 |
| Предел прочности: продольный поперечный | 900 N / 5 cм. 700 N / 5 cм. |
| Относительное удлинение до разрыва | 50% |
| Срок службы, не менее | 20 лет |
| Размер рулона, м | 1х10 |
| Количество рулонов на поддоне | 20; 24 |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66