| LIGNUM AB |  |  |
| --- | --- | --- |
| Двухкомпонентный эластичный клей на эпоксидно-полиуретановой основе, не содержащий воды и растворителей, для укладки деревянных половых покрытий на любые основания |  |  |
| Цвет | светлый (дуб), темный (орех) |  |
| Состав | эпоксидно-полиуретановые смолы |  |
| Исходное состояние | паста |  |
| Упаковка | 10 кг(9,4+0,6) |  |

ОПИСАНИЕ

LIGNUM AB – двухкомпонентный клей на эпоксидно- полиуретановой основе. Прекрасные рабочие характеристики клея позволяют его использовать для быстрого нанесения и надежной укладки деревянных половых покрытий. Эластичность клея позволяет использовать его в самых трудных случаях.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Склеиваемые поверхности должны быть абсолютно чистыми, сухими, без пыли, жира и масел. Старые полы должны быть предварительно тщательно обезжирены раствором соды и высушены. Пылящие цементные основания должны быть предварительно обработаны одним слоем POLIDUR PRIMER, нанесение клея в этом случае производится через 8 часов. Для ускорения затвердевания слишком сухие поверхности рекомендуется смочить небольшим количеством воды.

НАНЕСЕНИЕ

Клей равномерно нанести на поверхность с помощью зубчатого шпателя и сразу же уложить половое покрытие, плотно прижав его к клеевому слою. Очистка поверхностей и инструмента от остатков клея производится с помощью бензина.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

LIGNUM AB позволяет приклеивать любые виды паркета и щитовых покрытий на любые основания из цемента, на старые керамические полы, мрамор, дерево. LIGNUM AB применяется для полов с подогревом.

РАСХОД

0,5 – 0,8 кг/м2 в зависимости от вида основания

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Для обеспечения качественной укладки половых покрытий основание должно быть чистым, прочным и ровным

- Для выравнивания основания применяется самовыравнивающийся состав PLANORAPID

- Для получения быстросохнущей стяжки и последующей быстрой укладки деревянного пола применяются составы DRYCEM или QUICKCEM, позволяющие произвести весь комплекс работ по укладке паркета в минимально короткие сроки

- Компонент В химически активен, поэтому при работе требует соблюдения правил безопасности

- Продукт хранить и транспортировать при  температурах выше 00С

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- При работе с клеем использовать перчатки и очки

- Тщательно проветривать рабочее помещение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ### Компонент А |  |
| --- | --- |
| Вид | паста |
| Цвет | Дуб или темный орех |
| Компонент В |  |
| Вид | жидкость |
| Цвет | бежевый |
| LIGNUM AB Соотношение смеси: компонент А: компонент B = 15,7:1 |  |
| Вид | Вязкая паста |
| Цвет | Дуб или орех |
| Удельный вес | 1,7 кг/литр |
| Температура использования | От +10ОС до +30ОС |
| Срок использования смеси A+B | 1-2 часа |
| Время полного высыхания | 48 часов при Т=20ОС |
| Время твердения, не менее | 24 часа |
| Срок хранения в сухом помещении | 12 месяцев |
| Упаковка | 10 кг (9,4+0,6) |

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая адгезия к любому типу поверхности;

- клей не содержит воды, соответственно не вызывает деформаций древесины;

- позволяет качественно наносить любой тип древесины, любого размера и толщины;

- высокая эластичность позволяет избежать образование трещин и скрипа.

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66