| FONOCOLL |  |
| --- | --- |
| Клей для звукоизолирующих материалов |  |

ПРОБЛЕМА

Крепление звукоизолирующих материалов не предполагает использование гвоздей или других металлических креплений.

ОПИСАНИЕ

FONOCOLL - клей на основе стиренакриловых смол в водной дисперсии, со специальными добавками. Используется для быстрого приклеивания звукоизоляционных материалов (TOPSILENT, ЭКОТИШИНА и т.п.) к бетону, древесине и панелям  из гипсокартона.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Обрабатываемая поверхность должна быть тщательно очищена от пыли, грязи, мелких частиц, непрочно держащихся на поверхности, масел и жиров с помощью щетки или кисти.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

FONOCOLL наносится на основу кистью или зубчатым шпателем с расходом 200-300 г/м2   и выдерживается перед приклеиванием 15-20 мин. Полное застывание клея - через 24 часа.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Во время работы защищать глаза. При попадании в глаза тщательно промыть водой и проконсультироваться с врачом

- Не выбрасывать остатки материала в канализацию

- Хранить емкость плотно закрытой, в сухом месте

- Хранить при температуре от +5ОС до +35ОС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Цвет | Прозрачный |
| --- | --- |
| Внешний вид | Желеобразная паста |
| Удельный вес | 1,04 ± 0,05 кг/дм3 |
| Вязкость (при 250С) | 5 000 - 10 000 сps |
| Температура нанесения | от +5ОС до +35ОС |
| Диапазон эксплуатационных температур | -30ОС…+90ОС |
| Упаковка | Ведро 5 кг |
| Срок хранения | 12 месяцев |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66