| EPOEMULSIO AB |  |
| --- | --- |
| Двухкомпонентная эпоксидная противопыльная краска на водной основе |  |

ОПИСАНИЕ

EPOEMULSIO AB – двухкомпонентная краска на основе водорастворимых эпоксидных смол с пигментом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

EPOEMULSIO AB используется для покраски цементных полов, которые становятся маслостойкими и невосприимчивыми к агрессивным реагентам. Идеально подходит для гаражей, складов, крытых стоянок.

РАСХОД

150-200 г/м2 на один слой.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Не использовать для поверхностей, предназначенных для проезда тяжелого транспорта.

- Перед началом работ тщательно перемешать два компонента.

- Светлые краски под воздействием солнечных лучей приобретают желтоватый оттенок и приводят к крошению поверхности, что не снижает прочности изделия.

- На заранее обработанных основаниях рекомендуется провести проверку для определения степени сцепления.

- В помещениях с бетонными половыми покрытиями следует создать паровую защиту.

- Не наносить на влажные и мокрые поверхности.

- Не подвергать воздействию солнечных лучей.

- Промыть инструменты сразу после окончания работ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Раздражает глаза и кожу.

- При попадании в глаза немедленно тщательно промыть водой и обратиться к врачу.

- В случае попадания на кожу немедленно вымыть специальной пастой.

- Использовать защитную спецодежду и перчатки и защищать глаза и лицо.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка основы

Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми и без отслаивающихся участков. Следы масла или жира следует тщательно удалить химическим реагентами или механическим путем - шкуркой или пескоструйкой. Слишком гладкие поверхности до покраски должны быть обработаны абразивными материалами. Возможные трещины, впадины и углубления заделываются раствором RESISTO UNIFIX.

Подготовка к применению раствора

Тщательно перемешать компонент А с компонентом B до получения однородной массы. Первый слой краски следует развести примерно с 10% воды и наносить кистью, валиком или пульверизатором. Рекомендуется нанесение в два слоя.

Соотношение смеси для подготовки 1 к 1.

ВНИМАНИЕ

Продукт хранить и транспортировать при  температурах выше 00С

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Не содержит растворителей.

- Хорошие прочностные и противопыльные характеристики.

- Устойчив по отношению к химически агрессивным реагентам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| КОМПОНЕНТ А |  |
| --- | --- |
| Вид | Тягучая жидкость |
| Цвет | Белый или серый |
| КОМПОНЕНТ В |  |
| Вид | Жидкость |
| Цвет | Бесцветный |
| EPOEMULSIO AB соотношение А:В | 1:1 |
| Вид | Тягучая жидкость |
| Цвет | Белый или серый |
| Удельный вес | 1,2+0,05 кг/л |
| Сухой остаток А+В | 52±2% |
| Воспламеняемость | >1000 С |
| Время высыхания (относительная влажность 65% , Т= + 200С) на касание на отлипание полное высыхание | 3 часа 7 часов 7 дней |
| Нанесение следующего слоя при +200 С | Через 15 часов |
| Время использования при +200 С | Примерно 4 часа |
| Паропроницаемость при толщине слоя в 200µ Вр | 7,5 г/м2/24 часа |
| Абсорбция капиллярной воды при толщине слоя в 200µ | < 0,5% |
| Ангидридостойкость при толщине слоя в 200µ | > 320 м воздуха |
| Класс пожароустойчивости в соответствии с противопо- жарными нормами SW1 | SE5 |
| Срок хранения в оригинальной упаковке | 12 месяцев |

Упаковка EPOEMULSIO AB  : 5 кг (А-2,5кг; В-2,5кг)

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66