| POLIPIOMBO DUO | POLIPIOMBO |
| --- | --- |
| Звукоизолирующая мембрана на базе полимерного "свинца" высокой плотности. Имеет очень высокое значение критической частоты. Используется для звукоизолции внешних и внутренних стен. Нижняя сторона покрыта синтетическим войлоком. | Звукоизолирующая мембрана на базе полимерного "свинца" высокой плотности. Имеет очень высокое значение критической частоты. Используется для звукоизолции внешних и внутренних стен. |

ПРОБЛЕМА

Очень часто при высокой частоте («критической») в однородной панели образуется так называемая «дыра» в звукоизоляции. Если эта «дыра» находится в диапазоне частот, хорошо улавливаемых человеческим ухом, (разговор, радио и т.д.) это может причинять беспокойство.

Значение критической частоты зависит от веса перегородки  и материала, из которого она выполнена. «Дыры» в звукоизоляции для традиционных строительных материалов (бетон, кирпичи и т.д.) при критической частоте могут составлять от 6 до 10 дБ. Другие материалы, имеющие высокую рассеивающую способность, такие как свинец, резина или базовый материал POLIPIOMBO, не имеют акустических «дыр» в диапазоне частот, улавливаемых человеческим ухом.

ОПИСАНИЕ

POLIPIOMBO – это  мембрана с высокой плотностью, обладающая звукоизоляционными  свойствами свинца, но не содержащая его. Эта мембрана состоит из вещества, полученного компанией INDEX, под названием полимерный "свинец".  POLIPIOMBO DUO – это вариант материала с нижним слоем синтетической ткани из полипропилена и с верхним слоем войлока из полиэстера, с динамической жесткостью ≤21MН/м3, способствующим дополнительной звукоизоляции.  POLIPIOMBO имеет покрытие из полипропиленовой ткани с обеих сторон, что гарантирует хорошее сцепление с различными синтетическими клеями и клеями на базе гидравлических вяжущих.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал POLIPIOMBO используется в строительстве для улучшения звукоизоляционных свойств панелей из гипсокартона, используемых в качестве изоляционных контрперегородок. Может использоваться также для коробов свертывающихся жалюзи, для улучшения звукоизоляционных свойств фасада или в качестве антивибрационного материала для металлических пластин. POLIPIOMBO DUO может с успехом применяться для звукоизоляции легких перекрытий, где он является изолирующим материалом от ударного шума, а также дополнительным утяжеляющим элементом. Обе версии материала POLIPIOMBO могут заменять слой штукатурки внутренних поверхностей двойных перегородок. В этом случае, при использовании варианта POLIPIOMBO DUO, слой из синтетического войлока должен быть со стороны перегородки. Материал имеет также высокие парозащитные свойства.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данный материал может приклеиваться к панелям из гипсокартона или из дерева с помощью клеящего состава FONOCOLL со стороны ткани из окрашенного полипропилена или могут быть установлены на металлический каркас и закреплены при помощи металлических креплений к уже существующей перегородке. При укладке материала POLIPIOMBO DUO в нишах сторона,  покрытая войлоком, должна быть с наружной стороны. В случае, когда этот материал используется для звукоизоляции перекрытий, этот слой должен быть внутри. Ширина 60 см используется для перегородок  из гипсокартона, существует также ширина 100 см для другого использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  | POLIPIOMBO DUO | POLIPIOMBO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина, мм общая Звукоизоляционного слоя Гидроизоляционного слоя | 9,0 4,0 5,0 | 3 - 4 3 - 4 |
|  | Ширина, см: общая Звукоизоляционного слоя Бокового перехлеста | 60 - 100 60 - 100 | 60 - 100 60 - 100 |
|  | Критическая частота (полимер толщиной 10 мм, удельный вес 1250 кг/м2) | > 85000 Гц | > 85000 Гц |
|  | Динамическая жесткость, МН/м3 Перекрытие 200 кг/м2 Перекрытие 400 кг/м2 | 21 |  |
|  | Звукоизоляционные показатели, дБ 4 кг/м2 5 кг/м2 | 27 | 24 27 |
|  | Паропроницаемость | 100000 μ | 100000 μ |
|  | Водонепроницаемость | Абсолютная | Абсолютная |
|  | Теплопроводность, Вт/м0К Звукоизоляционного слоя Гидроизоляционного слоя | 0,170 0,045 | 0,170 |
|  | Упаковка, рулон | 0,6 х 8,5 1,0 х 8,5 | 0,6 х 11,5 1,0 х 8,5 0,6 х 8,5 1,0 х 11,5 |

Величина R'w перегородок, изолированных с помощью контрперегородок, устанавливаемых на самонесущий металлический каркас размером 40 мм, с прослойкой между перегородками из ECOSILENT 40 мм или SILENTGLASS 45 мм и перегородки из гипсокартона, толщиной 13 мм, с прослойкой из POLIPIOMBO DUO с учетом среднего проникновения звука - 3дБ

|  | Существующая кладка |  | Изоляционная стена |  |  | R'w |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина, мм | Вес, кг/м2 | Толщина контр-перегородки | Толщина изол. стены, мм | Вес изол. стены, кг/м2 |  |
| Перегородка из пустотелого кирпича | 110 | 112 | 80 | 190 | 145 | 51 дБ |
|  | 150 | 164 | 80 | 230 | 197 | 58 дБ |
| Оштукатуренная перегородка из пустотелого кирпича | 330 | 330 | 80 | 410 | 333 | 59 дБ |
| Двойная перегородка, состоящая из кирпичной перегородки толщиной 12 см + 4 см зазор + вторая перегородка из оштукатуренного кирпича + слой штукатурки | 270 | 241 | 80 | 350 | 275 | 60 дБ |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66