FONOSTRIP Эластомерная звукоамортизирующая мембрана

ПРОБЛЕМА

Перегородки, жестко соединенные с перекрытиями, передают шумы в соседние помещения. Если нет жестких соединений, шум таким образом не передается. Следовательно, следует отделять перегородки от перекрытий полоской изоляционного материала.

ОПИСАНИЕ

FONOSTRIP - эластомерная полимерно-битумная мембрана, позволяющая амортизировать вибрации перегородок.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

FONOSTRIP укладывается на перекрытие в местах установки перегородок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Цвет | Синий |
| --- | --- |
| Толщина | 4 мм |
| Ширина | 14, 20, 25, 33 см |
| Динамический модуль упругости: перекрытие 200 кг/м2 перекрытие 400 кг/м2 | 4,49 Мпа 9,37 Мпа |
| Паропроницаемость | 100000 µ |
| Водонепроницаемость | Абсолютная |
| Теплопроводность | 0,17 Вт/моК |
| Упаковка | Рулон 0,14; 0,2; 0,25; 0,33 х 10 м |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66